# Agip Romania

1/2

# AGIP AQUAMET 104							F.T.  PM 16/2006

AGIP AQUAMET 104 este un lubrifiant emulsionabil multifuncţional, cu excelente proprietăţi tehnologice. Conţine ulei mineral înalt rafinat, ulei sintetic şi aditivi EP.

Caracteristici (valori tipice)

AGIP AQUAMET 104

| Produsul (concentrat) |  | Emulsia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspect | Lichid | Aspect | Lăptos |
| Culoare | Maro deschis | pH la 3% în apă deminera-lizată | 9,4 |
| Densitate la 20oC | 0,942 g/cm3 | Coroziune cu 2% (IP 125) | trece |
| Viscozitate la 40oC | 60,3 cSt | Factorul refractometric | 1,1 |
| Nitriţi, amine secundare şi aromatice | Nu sunt prezente |  |  |

Proprietăţi şi performanţe

* Tendinţă scăzută la spumare.

* Emulsie lăptoasă.

* Rezistent la utilizări în condiţii de presiuni ridicate.

* Conţine aditivi biostatici.

* Rezistenţă ridicată la degradare bacteriană.

* Nu conţine biocizi triazinici.

* Utilizabilă cu apă cu duritate ridicată, în intervalul 15...40oF (1oF = 10 mg CaCO3/1 dm3 apă)

Utilizări

AGIP AQUAMET 104 este recomandat pentru operaţiile de aşchiere a materialelor feroase, a aluminiului şi aliajelor sale, precum şi a aliajelor galbene.

În tabelul de mai jos se prezintă, informativ, concentraţiile preconizate; în funcţie de severitatea procesului de aşchiere, acestea putând fi modificate.

Pentru aluminiu, cupru şi aliajele lor, înaintea prelucrării se recomandă efectuarea testului de pătare.

| Operaţia | Materialul prelucrat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fontă; Oţel | Oţel aliat | Aluminiu şi aliaje | Cupru şi aliaje |
| Strunjire | 4% | 5% | 4% | 4% |
| Staţii de lucru | 4% | 5% | 6% | 5% |
| Operaţii severe | 6% | 8% | 8% | 6% |

AGIP AQUAMET 104										2/2

NOTĂ

Pentru obţinerea celor mai bune rezultate, trebuie respectate recomandările următoare:

- înaintea preparării emulsiei, curăţaţi şi sterilizaţi rezervorul şi circuitele cu detergenţi şi bactericizi corespunzători;

- preparaţi emulsia folosind, dacă este posibil, un agitator;

- în cazul amestecării manuale, se recomandă adăugarea concentratului peste apă pentru a preveni apariţia unei emulsii instabile;

- pentru a preveni deteriorarea produsului datorită variaţiilor bruşte de temperatură sau ca rezultat al dispunerii containerelor în atmosferă neprielnică, este recomandată stocarea produsului în vase închise, la temperaturi între 5oC şi 30oC.