# Agip Romania

## AGIP ARNICA								      F.T.  H 5/2006

Uleiurile AGIP ARNICA sunt formulate special pentru utilizări în sisteme hidraulice ce necesită fluide cu indici de viscozitate ridicaţi şi puncte de curgere coborâte (conform specificaţiei ISO-L-HV).

Caracteristici ( valori tipice )

| AGIP ARNICA |  | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate la 40 °C | mm²/s * | 22 | 32 | 45 | 69 | 104 |
| Viscozitate la 100 °C | mm²/s * | 5,2 | 6,4 | 8,3 | 11,4 | 15,3 |
| Indice de viscozitate | - | 175 | 163 | 164 | 160 | 155 |
| Punct de inflamabilitate ** | °C | 192 | 202 | 215 | 218 | 225 |
| Punct de curgere | °C | - 39 | - 36 | - 36 | - 33 | - 30 |
| Densitate la 15 °C | kg/ l | 0,857 | 0,865 | 0,870 | 0,878 | 0,885 |

# Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

# Proprietăţi şi performanţe

* Indicele de viscozitate extrem de ridicat al fiecărui grad AGIP ARNICA contribuie la reducerea  variaţiei viscozităţii cu  temperatura.

* Amelioratorul de indice de viscozitate folosit are o rezistenţă deosebită la forfecare în condiţiile unor sarcini ridicate de operare, astfel că nu se produce o scădere semnificativă a viscozităţii pe durata utilizării.

* Valoarea scăzută a punctului de curgere permite utilizarea într-un mare număr de aplicaţii, chiar şi în acelea în care temperaturile ambiante  sunt scăzute.

* Stabilităţile termice şi rezistenţele la oxidare ridicate asigură uleiurilor AGIP ARNICA durate lungi de utilizare.

* Stabilitatea hidrolitică ridicată  reduce formarea depunerilor în prezenţa apei.

* Proprietăţile antiuzură foarte bune ale uleiurilor  AGIP ARNICA asigură prelungirea duratei de utilizare  a cuplelor de frecare, cu mişcare relativă, din circuitele hidraulice. Testul Vickers indică pierderi în greutate, pentru componentele pompei, mai mici de 48 mg. În încercările pe standul cu roţi dinţate FZG, ARNICA 32 trece treapta a 10-a de încărcare, iar ARNICA 46 şi ARNICA 68 trec treapta a 11-a.

* Datorită bunelor proprietăţi anticorozive, se asigură atât protecţia cât şi conservarea eficientă a componentelor  metalice din circuitul hidraulic.

* Prin viteza de dezemulsionare ridicată, a acestor uleiuri, se asigură o separare rapidă a apei cu care uleiurile ar putea veni în contact.

Specificaţii şi aprobări

Uleiurile AGIP ARNICA satisfac cerinţele următoarelor specificaţii:

- ISO-L-HV

- AFNOR NF E 48603 HV

- BS 4231 HSE

AGIP ARNICA											2/2

- DIN 51524 teil 3 HVLP

- CETOP RP 91 H HV

- CINCINNATI P-68, P-69 si P-70

- DENISON HFO

- VICKERS M-2950

Uleiurile AGIP ARNICA sunt aprobate de următorii fabricanţi de echipamente:

- ABEX DENISON

- CINCINNATI MILACRON

- COMMERCIAL HYDRAULICS

- HIDROMATIC (REXROTH)

- LINDE

- SAUER

- VICKERS

- RUHRPUMPEN

- MINSTER

- VOEGELE

Utilizări

Uleiurile AGIP ARNICA sunt utilizate, în special, ca fluide hidraulice în:

- servo mecanisme hidraulice şi electrohidraulice;

- amortizoare şi alte echipamente hidraulice supuse unor variaţii mari de temperatură;

- supape hidraulice de control;

- sisteme hidraulice de semnalizare (avertizare);

- echipamente hidraulice de pe nave;

- mecanismele automate de control şi reglare ale instalatiilor hidroelectrice.

Lubrifianţii AGIP ARNICA sunt recomandaţi ca o alternativă pentru uleiurile hidraulice utilizate în mod obişnuit în sistemele de control şi transmitere a puterii pentru toate tipurile de utilaje care, prin construcţie şi  condiţiile grele de operare,  necesită  indici de viscozitate ridicaţi.

În plus, uleiurile AGIP ARNICA sunt recomandate, în special,  pentru mecanismele şi instrumentele de precizie ridicată unde variaţiile momentului de torsiune datorate modificărilor viscozităţii  trebuie menţinute în limite foarte stricte.