# Agip Romania

### 1/2

### AGIP ATF II D								F.T.  TA 5/2006

AGIP ATF II D este un fluid special,  utilizat în transmisiile automate moderne şi în  multe alte domenii în care sunt necesare performanţe deosebite la temperaturi scăzute, rezistenţă la sarcini mecanice  şi  un indice de viscozitate ridicat.

Lubrifiantul a fost special formulat pentru utilizarea în cutiile de viteze automate pentru care constructorii de autovehicule recomandă folosirea unor fluide de tip DEXRON II D.

Caracteristici ( valori tipice )

| Culoare |  | ##### Roşie |
| --- | --- | --- |
| Densitate la 15°C | #### kg/l | 0,865 |
| Viscozitate cinematică la 100 °C | mm²/s * | 7 |
| # Viscozitate dinamică ( Brookfield) la - 40°C | mPa.s ** | 45000 |
| Indice de viscozitate | - | 183 |
| Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) | °C | 183 |
| Punct de curgere | °C | - 42 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise)

Proprietăţi şi performanţe

* Alegerea atentă a amelioratorului de indice de viscozitate  asigură produsului caracteristici de viscozitate-temperatură  excelente, chiar şi după o lungă   perioadă de utilizare.

* Punctul de curgere foarte scăzut garantează performanţele deosebite la temperaturi reduse.

* Modificatorii de frecare, corect dozaţi, asigură funcţionarea  silentioasă, lină (fără şocuri), păstrând eficienţa transmisiei.

* AGIP ATF II D, datorită stabilităţii la oxidare ridicate, previne degradarea la contactul cu suprafeţele supraîncălzite, micşorând totodată tendinţa de formare a şlamului.

* Datorită unor  bune proprietăţi detergent-dispersante, se asigură menţinerea în suspensie a impurităţilor şi se previne astfel formarea depunerilor.

* Aditivii EP conţinuţi reduc la minimum uzura, prevenind deteriorarea transmisiei.

* Nu este coroziv faţă de oţel, cupru şi, în general,  faţă de aliajele feroase şi neferoase.

* Caracteristicile antirugină asigură inhibarea tendinţei de formare a ruginii în sistemele hidraulice ale transmisiilor automate.

* Bunele proprietăţi antispumante asigură reducerea tendinţei de spumare care ar putea afecta proprietăţile de circulaţie  şi de lubrifiere ale uleiului.

* AGIP ATF II D este perfect compatibil cu toate tipurile de cauciuc utilizate la fabricarea  garniturilor de etanşare.

AGIP ATF II D											  2/2

Specificaţii

AGIP ATF II D este oficial aprobat ori îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:

- BMW;

- General Motors DEXRON II D;

- Caterpillar TO-2;

- Voith G 607 ( Diwa şi Midimat Transmissions);

- MB - Approval 236.6

- Massey Ferguson M -1110;

- Ford  M2C 138 CJ/ M2C 166 H;

- ZF TE-ML 09, 11 A, 14 D;

- RENK Doromat;

- MAN 339 tip D (I);

- Ford  Mercon 1987;

- Allison C4;

- Maserati