Agip Romania

1/2

AGIP BETULA                                      			F.T.  C 1/2006

_____________________________________________________

AGIP BETULA sunt lubrifianţi de calitate superioară, formulaţi dintr-o bază naftenică specială, rafinată corespunzator, pentru obţinerea unor puncte de curgere şi de floculare scăzute, precum şi o rezistenţă ridicată la oxidare şi la formarea depunerilor carbonoase, toate aceste proprietăţi fiind esenţiale pentru lubrifierea  corespun-zătoare a compresoarelor frigorifice.

Caracteristici ( valori tipice)

| AGIP BETULA |  | 32 | 46 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate cinematică la 40°C | mm²/s * | 29,1 | 43 | 61,3 |
| Viscozitate cinematică la 100°C | mm²/s * | 4,4 | 5,3 | 6,8 |
| Indice de viscozitate | - | 18 | 30 | 43 |
| Punct de inflamabilitate COC ** | °C | 180 | 185 | 202 |
| Punct de curgere | °C | - 40 | - 40 | - 37 |
| Punct de floculare | °C | - 56 | - 54 | - 51 |
| Densitate la 15 °C | kg/l | 0,889 | 0,894 | 0,898 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe

Produsele AGIP BETULA, prin proprietăţile menţionate mai jos, garantează funcţionarea în bune condiţii a compresoarelor frigorifice:

-  stabilităţile termice şi chimice ridicate reduc posibilităţile de reacţionare cu agentul frigorific şi materialele  metalice şi de  etanşare  folosite la fabricarea instalaţiilor frigorifice, aspecte puse în evidenţă prin rezultatele bune în condiţiile testului Philipp;

- rezistenţa ridicată la oxidare, împreună cu tendinţa redusă de formare a depunerilor carbonoase pe suprafeţele calde ale compresoarelor asigură, pentru ulei,  o durată lungă de utilizare;

- punctele de curgere scăzute împiedică solidificarea uleiului în părţile reci ale sistemului de răcire;

- punctele de floculare scăzute previn depunerile solide  de  parafină, în zonele reci ale sistemului de răcire;

-rezistenţa dielectrică ridicată previne eventualele probleme în acele compresoare unde lubrifiantul întră în contact cu bobinajul  motorului electric.

Utilizări

Lubrifianţii AGIP BETULA  sunt recomandaţi pentru lubrifierea compresoarelor frigorifice de uz casnic şi industrial, precum şi a pompelor de caldură care utilizează o gamă variată de agenţi frigorifici (amoniac, Freon 12, Freon 22 etc.),  cu excepţia dioxidului de carbon.

AGIP BETULA									       2/2

Specificaţii

Produsele AGIP BETULA îndeplinesc cerinţele următoarelor specificaţii :

- DIN 51503 KC

- DIN 51303 KA

- MM-O-2008 tip II ( NATO O-283 )

- MM-O-2008 tip IV ( NATO O- 290 )

- SABROE ( 0170-104-EN- M  )

- ZANUSSI