# Agip Romania

1/2

AGIP BLASIA                                                                            F.T. TI 8/2006

Seria de lubrifianţi AGIP BLASIA  a fost formulată pentru a satisface gama largă a cerinţelor impuse de lubrifierea în condiţii EP (extremă presiune), ca de exemplu lubrifierea  angrenajelor  care funcţionează în condiţii severe  de exploatare (conform  clasificării ISO-L-CKD).

Aceşti lubrifianţi sunt formulaţi cu uleiuri de bază parafinice şi aditivi cu compuşi cu sulf      (care asigură  funcţionarea  bună la viteze mari  şi sarcini prin şoc) şi cu compuşi pe bază de fosfor (pentru viteze  mici şi sarcini mari) .

Datorită  formulării în diverse grade de viscozitate, lubrifianţii  satisfac o gamă largă de cerinţe de operare.

Caracteristici ( valori tipice )

| BLASIA |  | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate la 100°C (*) | mm²/s | 8,2 | 11,8 | 13,9 | 18,7 | 23,0 | 30,9 | 35,4 |
| Viscozitate la 40°C (*) | mm²/s | 64 | 100 | 141 | 220 | 300 | 460 | 627 |
| Indice de viscozitate | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Punct de inflamabilitate ** | °C | 225 | 230 | 235 | 240 | 240 | 245 | 250 |
| Punct de curgere | °C | - 27 | - 24 | - 22 | - 20 | -18 | -14 | - 9 |
| Densitate la 15°C | kg/l | 0,885 | 0,890 | 0,895 | 0,895 | 0,900 | 0,905 | 0,915 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); ** COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

# Proprietăţi şi performanţe

* Lubrifianţii AGIP BLASIA au foarte bune proprietăţi antiuzură şi EP, demonstrate prin rezultatele obţinute în conditţile de testare pe standurile:

- FZG - trec treapta a 12-a de încărcare

- TIMKEN - OK LOAD: >60 lbs

- 4 bile (EP) :  1100 N  sarcina maximă fără gripaj

2800 N  sarcina de sudură.

* De asemenea,  uleiurile au următoarele proprietăţi:

- stabilitate termică şi la oxidare ridicate, permiţând folosirea continuă în exploatare la temperaturi mai mari de 100 °C ;

- nu sunt corozive faţă de materialele folosite în mod curent la fabricarea utilajelor (oţel, fontă, cupru, bronz) şi nu atacă materialele pentru garnituri şi etanşări ;

- dezemulsionare bună, astfel încât uleiurile AGIP BLASIA,  separând rapid apa, asigură o lubrifiere perfectă, chiar şi în utilizările unde este posibilă contaminarea cu apa, ca de exemplu în oţelării ;

- proprietăţi antirugină excelente, astfel încât aceste uleiuri asigură protejarea şi conservarea eficientă a componentelor lubrifiate chiar şi în condiţii de umiditate ridicată ;

- toxicitate: aceste produse nu sunt toxice deoarece nu conţin compuşi (aditivi) cu plumb, putând fi astfel  folosite şi în sistemele de lubrifiere  de tip  «ceaţă de ulei ».

AGIP BLASIA										2/2

Specificaţii şi aprobări

Uleiurile AGIP BLASIA satisfac cerintele urmatoarelor specificatii:

- ISO-L-CKD

- ANSI/AGMA 9005-D 94 ( AGMA 2EP, 3EP, 4EP, 5EP, 6EP,  7EP, 8EP)

- ASLE EP

- DIN 51517 T.3 - CLP

- US STEEL 224

- DAVID BROWN S1.53.101 (5E)

Lubrifianţii AGIP BLASIA au fost aprobaţi de:

- CINCINNATI  MILACRON  ( P-63 ISO 68, P-77 ISO 150, P-74 ISO 220, P-35 ISO 460)

- MINSTER  (ISO VG 68, 150, 220, 460)

- ZZ- Antriebe

Utilizări

* Uleiurile AGIP BLASIA  sunt recomandate în sistemele de lubrifiere prin circulaţie, prin barbotare,  sau prin ceaţă de ulei,  pentru toate tipurile de angrenaje închise, în special când condiţiile de operare implică sarcini şi viteze mari, precum şi temperaturi ridicate de operare sau/şi ale mediului ambiant.

* Uleiurile pot fi,  de asemenea, folosite la lubrifierea diferitelor organe de maşini supuse la sarcini mari, ca de exemplu : cuplaje, transmisii  cu şurub, ghidaje cu viteze  scăzute, acţionări hidraulice  etc.