Agip Romania

AGIP DEXRON III							F.T.  TA 11/2006

______________________________________________________________________________________

AGIP DEXRON III este un fluid special,  utilizat în transmisiile automate ale autovehiculelor, ce îndeplineşte cerinţele  impuse de GM DEXRON III, Ford Mercon, Allison C4  şi OEM -Europa.

Caracteristici (valori tipice)

| Culoare |  | roşu |
| --- | --- | --- |
| Densitate la 15° C | kg/dm3 | 0,863 |
| Viscozitate cinematică la 100 °C | mm²/s * | 7,5 |
| Indice de viscozitate | - | 195 |
| Viscozitate Brookfield la - 40 °C | mPa.s ** | 18000 |
| Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) | °C | 200 |
| Punct de curgere | °C | - 42 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise)

# Proprietăţi şi performanţe

* AGIP DEXRON III are o excelentă stabilitate la oxidare prin care se previne degradarea uleiului la contactul cu suprafeţele  supraîncălzite  evitându-se astfel  formarea  şlamului.

* De asemenea, produsul posedă proprietăţi stabile de frecare, demonstrate prin testele specifice ciclice şi de durabilitate.

* Produsul are o excelentă fluiditate la temperaturi scăzute.

* AGIP DEXRON III este compatibil cu o gamă largă de metale şi elastomeri folosiţi la fabricarea garniturilor, asigurând o bună protecţie împotriva uzurii şi scurgerilor.

# Specificaţii

AGIP DEXRON III este oficial aprobat ori îndeplineşte  cerinţele următoarelor specificaţii:

- BMW

- General Motors DEXRON III (G-34193)

- Allison C4 (C4-22452596);

- Voith G 607 ;

- MB - Approval 236.1, 236.5;

- Massey Ferguson M 1110;

- Ford  MERCON;

- ZF TE-ML 03, 11 B, 14 D;

- MAN 339 tip F;