# Agip Romania

1/2

AGIP DICREA                                                                                F.T.  C 4/2006

Lubrifianţii AGIP DICREA sunt formulaţi pentru lubrifierea compesoarelor de aer, din uleiuri de bază parafinice  selecţionate, aditivate antioxidant, antirugină şi antiuzură.

Caracteristici ( valori tipice)

| AGIP DICREA |  | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate la 100 °C | mm²/s * | 5,3 | 6,8 | 8,6 | 10,9 | 14,3 | 18,2 | 24,6 |
| Viscozitate la 40 °C | mm²/s * | 29,5 | 43,9 | 65 | 96,2 | 147 | 204 | 300 |
| ## Indice de viscozitate | - | 112 | 112 | 104 | 97 | 94 | 98 | 98 |
| Punct de inflamabilitate ** | ° C | 232 | 238 | 246 | 258 | 265 | 278 | 280 |
| ## Punct de curgere | ° C | -12 | -12 | -12 | -12 | -9 | -9 | -7 |
| Stabilitate la oxidare (DIN 51352-2) : - creşterea cifrei de cocs | %gr. | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | - | - |
| Densitate la 15 °C | ### kg/l | 0,860 | 0,865 | 0,875 | 0,880 | 0,893 | 0,894 | 0,902 |

Notă :  (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

# Proprietăţi şi performanţe

* Lubrifianţii AGIP DICREA sunt foarte stabili la temperaturi ridicate, după cum rezultă din testul de oxidare DIN 51352 (partea a 2-a).

* Nu formează gume şi depuneri carbonoase în zonele fierbinţi ale compresorului, reducând  astfel la minimum posibilităţile de blocare a segmenţilor şi  orificiilor supapelor de evacuare.

* Uleiurile AGIP DICREA sunt rezistente la oxidare şi îmbătrânire şi nu formează şlam sau depuneri, după cum indică rezultatele obţinute prin testul R.O.C.O.T. (test de evaluare a rezistenţei la oxidare a uleiurilor pentru compresoare).

* Uleiurile AGIP DICREA au o durată lungă în serviciu, în compresoarele rotative.

* Reziduurile carbonoase sunt foarte mici, datorită tendinţei reduse, a acestor uleiuri, de a forma depuneri de carbon pe părţile fierbinţi ale compesorului, fapt demonstrat de rezultatele obţinute în condiţiile testului DIN 51352-2.

* Lubrifianţii AGIP DICREA previn  formarea  ruginei  îndeplinind condiţiile testului ASTM D 665 A/B.

* Uleiurile au proprietăţi bune antiuzură, astfel încât trec treapta a 9-a de încărcare în condiţiile testului FZG.

* Uleiurile AGIP DICREA sunt compatibile cu cele mai multe tipuri de elastomeri folosiţi în mod curent la fabricarea elementelor de  etanşare pentru compresoare.

Specificaţii şi aprobări

ISO -L-DAA

ISO -L-DAG

Uleiurile cu gradele de viscozitate (32…150) îndeplinesc cerinţele cuprinse în DIN 51506 pentru uleiuri VDL.

AGIP DICREA										2/2

DIN  51506 VDL ( 32, 46, 68, 100, 150)

Uleiurile cu viscozităţi  mai mari  (220 si 320) sunt la nivelul VBL conform  DIN 51506.

DIN 51506 VBL (220 si 320 )

AGIP DICREA sunt recomandate şi aprobate de următorii fabricanţi:

- ATLAS COPCO

- CECCATO

- BOGE

- FINI

- INGERSOLL-RAND

- HATPLATA

- JML

- KAESER

- MATTEI

- NUOVO PIGNONE

- PNEUMOFORE

- SAUER Kompressoren

- Neuenhauser Kompressorenbau GmbH

Utilizări

AGIP DICREA sunt uleiuri recomandate pentru lubrifierea compresoarelor de aer rotative şi cu mişcare alternativă, inclusiv pentru cele care refulează aer la temperaturi ridicate (peste 200 °C).

AGIP DICREA 32 şi 46 au fost formulate special pentru compresoare rotative.

AGIP DICREA 320 a fost formulat special pentru compresoare PNEUMOFORE, seriile F.