Agip Romania

1/3

AGIP GREASE  MU EP                          				F.T.  U 20/2006

AGIP GREASE MU EP sunt unsori de culoare galben-maroniu, cu agent de îngroşare pe bază de săpun de litiu, aditivate EP (Extremă Presiune).

Sunt produse care diferă între ele prin clasa de consistenţă.

Caracteristici fizico-chimice (valori tipice)

| ## GREASE MU EP |  | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Consistenţa NLGI * | clasa | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Penetraţia la 25oC (ASTM D 217) | mm/10 | 420 | 370 | 325 | 280 | 230 |
| Punctul de picurare (ASTM D 2265) | °C | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 |
| Viscozitatea uleiului de bază la 40°C | mm²/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Notă: (*) NLGI – National Lubricating Grease Institute – USA

#### Proprietăţi şi performanţe

* Prezenţa aditivilor speciali EP  asigură unsorilor AGIP GREASE MU EP capacitatea de a  forma  un film deosebit de aderent  ce rezistă chiar şi la sarcini mari pulsatorii, prevenind contactul  între  părţile  metalice.

* Prin proprietăţile lor,  unsorile AGIP GR MU EP au un caracter ’’multifuncţional’’, asigurând  lubrifierea în cele mai bune condiţii a unei game largi de organe de maşini, reducând astfel  sortimentele de unsori care trebuie aprovizionate şi depozitate.

* Stabilitatea fizico- chimică bună  asigură menţinerea caracteristicilor chiar şi după un timp îndelungat de expunere la sarcini  mecanice şi termice mari, în timp ce excelenta rezistenţă la oxidare inhibă deteriorarea produsului  pe parcursul depozitării  şi în timpul utilizării.

* Punctul de picurare ridicat şi proprietăţile bune de pompabilitate permit utilizarea produsului într-un domeniu larg de temperaturi.

* Produsul asigură o protecţie eficientă îimpotriva ruginirii oţelului şi coroziunii materialelor neferoase, aderă foarte bine la suprafeţele metalice, rezistând şi în cazul unor vibraţii puternice.

* Unsorile AGIP GR MU EP sunt rezistente la apă şi pot fi utilizate în mediu umed sau în contact cu apa.

#### Utilizări

Unsorile AGIP GREASE MU EP  se folosesc în toate situaţiile în care sunt necesare produse cu proprietăţi EP (Extremă Presiune): lagăre cu alunecare şi rostogolire la solicitări termo-mecanice ridicate şi, în general,  pentru toate locurile de lubrifiere unde  condiţiile de explo-atare sunt  foarte dificile, iar temperaturile de utilizare sunt cuprinse între -20oC şi +130oC.

#### AGIP GREASE MU EP                                                                                  2/3

#### Specificaţii

Unsorile AGIP GREASE MU EP îndeplinesc cerinţele următorelor specificaţii:

| GREASE MU EP | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO | L-X-BCHB 00 | L-X-BCHB 0 | L-X-BCHB 1 | L-X-BCHB 2 | L-X-BCHB 3 |
| DIN 51825 | KP00K-20 | KP0K-20 | KP1K-20 | KP2K-20 | KP3K-20 |
| DIN 51826 | G00K | G0K | G1K | - | - |
| Cincinnati Milacron | - | P-79 | P-72 | P-64 | - |
| NATO S.N. | - | - | - | 9150-15-137-8216 | 9150-15-123-6912 |

Aprobări

- CINCINNATI MILACRON

- BARMAG WERKNORM

- DECKEL

- GUERING

- HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

- HATLAPA UETERSENER MASCHINENFABRIK

- SENNEGOGEN

- KRUPP POLYSIUS

- LAESIS BUCHER

- LIEBHERR

- SCANIA NUTZFAHRZEUGE

- SMAG

- VOGELERUHRPUMPEN GMBH

- MINSTER

- LINCOLN

- ENGEL GMBH (MU EP 2)

- DANIELI (specificaţia 0.000.001 pentru MU EP 0, 1, 2)

#### AGIP GREASE MU EP                                                                                  3/3

Caracteristici suplimentare

| Caracteristici | Metoda de testare | Unitate de măsură | Grease MU EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Penetraţia: * după 10.000 malaxări * după 100.000 malaxări * 100.000 malaxări + apă | ASTM D 217 | mm/10 mm/10 mm/10 | 400 420 430 | 350 363 375 | 300 319 334 | 258 288 310 |
| Stabilitatea la rulare | ASTM D 1831 | mm/10 | 393 | 346 | 299 | 245 |
| Separaţie de ulei | ASTM D 1742 | %gr. | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Separaţie de ulei (168h/40oC) | IP 121 | %gr. | 20 | 12 | 4 | 0 |
| Momentul de frecare la –20oC - momentul la pornire - momentul în mers | ASTM D 1478 | g.cm | 700 | 800 | 1014 | 1476 |
|  |  |  | 176 | 182 | 195 | 220 |
| Viscozitatea aparentă la: * 0oC şi 25 s-1 * 0oC şi 100 s-1 * -10oC şi 25 s-1 * -10oC şi 100 s-1 * -20oC şi 25 s-1 * -20oC şi 100 s-1 | ASTM D 1092 | Poise |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 505 | 708 | 1872 |
|  |  |  | 105 | 200 | 232 | 397 |
|  |  |  | 600 | 966 | 966 | 2595 |
|  |  |  | 300 | 421 | 469 | 907 |
|  |  |  | 2180 | 3176 | 3385 | 5156 |
|  |  |  | 1033 | 1353 | 1478 | 2148 |
| Coroziune pe cupru | ASTM D 130 | Notare | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Testul Emcor | IP 220 | Notare | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Spălare cu apă | ASTM D 1264 | %gr. | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Stabilitate la oxidare (100 ore, 100oC), căderea de presiune | ASTM D 942 | bar | 0,0689 | 0,0689 | 0,275 | 0,275 |
| Testul SKF R2F la 120oC | - | - | trece | trece | trece | trece |
| Tendinţa de scurgere din rulmenţi | ASTM D 1263 | %gr. | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Încercări (EP) pe maşina cu patru bile * sarcina minimă de gripaj * sarcina de sudură | DIN 51350 |  |  |  |  |  |
|  |  | N | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | N | 2300 | 2500 | 2400 | 2800 |
| Încercări pe standul Timken | ASTM D 2509 | lbs | 45 | 45 | 45 | 45 |