# Agip Romania

AGIP GREASE NF							F.T.  U 21/2006

______________________________________________________________________________________

AGIP GREASE NF sunt unsori pentru temperaturi înalte, care conţin un agent special de îngroşare  de consistenţa unui gel, care le conferă  o culoare  maron-deschis.

Sunt fabricate în două  clase de consistenţă.

Caracteristici (valori tipice)

| AGIP GREASE NF |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Consistenţa NLGI * | clasa | 1 | 2 |
| Penetraţia la 25oC (ASTM D 217) | mm/10 | 317 | 260 |
| Punct de picurare (ASTM D 2265) | oC | Fără ** | Fără ** |
| Viscozitatea uleiului de bază la 40oC | mm2/s | 610 | 450 |

Notă:    (*) NLGI – National Lubricating Grease Institute – USA;

(**) Se obişnuieşte ca la valori ale punctului de picurare >260oC să se specifice “fără”

# Proprietăţi şi performanţe

* Unsorile AGIP GREASE NF sunt utilizate pentru lubrifierea lagărelor, ghidajelor şi articulaţiilor, rulmenţilor cu bile sau role în regim de temperaturi extrem de ridicate (200...220oC), acolo unde alte tipuri de unsori  nu  rezistă.

### * Deoarece nu au structură fibroasă  sunt, de asemenea,  recomandate pentru lubrifierea lagărelor care funcţionează  la turaţii  foarte  ridicate.