# Agip Romania

1/2

# AGIP MULTITECH 							F.T.  M 60/2006

AGIP MULTITECH  este un ulei multifuncţional, semisintetic, care îndeplineşte cerinţele de lubrifiere ale celor mai recente echipamente folosite în  agricultură şi în construcţii.

Caracteristici ( valori tipice )

| AGIP MULTITECH | Unitatea | 10W/30 | Metode |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate cinematică la 100 °C | mm²/s * | 9,3...12,5 | ASTM D 445 |
| Viscozitate cinematică la 40 °C | mm²/s * | 102 | DIN 51561 |
| Indice de viscozitate | - | 135 | DIN ISO 2909 |
| Densitate la 15 °C | kg/m3 | 873 | ASTM D 1298 |
| Punct de inflamabilitate COC ** | °C | 228 | ASTM D 92 |
| Punct de curgere | °C | -30 | ASTM D 97 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe

* Prin utilizarea unui ulei sintetic special, cu punct de curgere coborât, AGIP MULTITECH asigură viscozităţile optime într-un interval larg de temperaturi.

* Stabilitatea foarte bună la oxidare întârzie degradarea uleiului şi tendinţa formării depunerilor în cazul funcţionării la temperaturi ridicate. Se asigură astfel menţinerea în stare curată a motoarelor, pompelor, compresoarelor şi diferitelor circuite hidraulice.

* Aditivii antiuzură şi de extremă presiune aflaţi în compoziţia  produsului  reduc uzura componentelor aflate în mişcare ceea ce are ca efect reducerea numărului de intervenţii şi revizii asupra echipamentului pe timpul exploatării.

* Produsul posedă, de asemenea,  excelente proprietăţi anticorozive ce asigură  protecţia  eficientă a tuturor părţilor motorului.

Utilizări

AGIP  MULTITECH poate fi, practic, utilizat în  toate maşinile şi instalaţiile agricole, dotate cu:

- motoare Diesel  cu aspiraţie normală sau supraalimentate;

- motoare pe benzină;

- transmisii  manuale;

- transmisii  automate cu regim greu de exploatare;

- diferenţiale, transmisii finale;

- circuite şi sisteme de control  hidraulice şi prize de putere;

- frâne imersate în ulei;

- compresoare de aer.

Specificaţii

AGIP  MULTITECH  îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:

- API CE / SF / CF-4		- JOHN DEERE JDM J27;		- MF M  - 1144 (level);

- API GL 4 + ;			- ALLISON  C-4 (level);

- CCMC D4 /G2;		- MB – Approval  227.1, 228.1;

- DIN HLP;			- ZF TE - ML  06B, 06C, 07B;

AGIP  MULTITECH  								2/2

Îndeplineşte cerinţele STOU/UTTO impuse de fabricanţi: Case, Ford, Jhon Deere, Massey Ferguson şi Mercedes Benz.

- STOU ( Super Tractor Oil Universal)

- UTTO ( Universal Transmission Tractor Oil)