# Agip Romania

AGIP OBI									F.T.  UA 3/2006

__________________________________________________________________________

Gama de lubrifianţi AGIP OBI este constituită din uleiuri albe utilizate, în special, în industriile farmaceutică, cosmetică şi fitofarmaceutică. Îşi găsesc însă diverse utilizări şi în industria alimentară sau în aceea de fabricare a  sticlei.

Caracteristici tehnice (valori tipice)

| AGIP OBI |  | 10 | 12 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate la 40 °C | mm²/s* | 60 | 14 | 14 |
| Prevederi FDA # | - | trece | trece | - |
| Nesulfonabile | % vol. | - | - | 93 |
| Punct de inflamabilitate COC** | °C | 210 | 190 | 190 |
| Punct de curgere | °C | -15 | -7 | -7 |
| Densitate la 15 °C | kg/l | 0,885 | 0,845 | 0,845 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); COC – Cleveland Open Cup (vas deschis);

# FDA – Food and Drug Administration (USA)

Utilizări

AGIP OBI 10 este un ulei de vaselină medicinal, incolor, fără gust şi fără miros, care îndeplineşte Specificaţiile Farmacopeei.

Produsul este folosit în scopuri medicinale, pentru fabricarea produselor  cosmetice, precum şi în aplicaţii industriale speciale cum ar fi, de exempu: echipamentele din industria alimentară, compresoarele instalaţiilor frigorifice care folosesc dioxidul de carbon (CO2) sau dioxidul de sulf (SO2) ca medii de răcire, compresoarele din instalaţiile pentru fabricarea polietilenei  etc.

AGIP OBI 12 este un ulei uşor de vaselină farmaceutic, incolor, fără gust şi fără miros şi care se întrebuinţează în scopuri medicinale, în cosmetică şi parfumerie  precum şi pentru diverse utilizări în industria alimentară.

AGIP OBI 21 este un ulei tehnic alb folosit în principal pentru obţinerea produselor pentru combaterea dăunătorilor din agricultură (fabricarea pesticidelor).