# Agip Romania

AGIP ROTRA 								F.T.  TA 39/2006

AGIP ROTRA sunt uleiuri de transmisie,  formulate din uleiuri de bază cu indice de viscozitate ridicat  şi aditivi  care le conferă  proprietăţi  antiuzură.

AGIP ROTRA sunt recomandate pentru lubrifierea angrenajelor şi anumitor tipuri de transmisii realizate  prin angrenaje  şi diferenţiale în aceeaşi carcasă.

Produsele nu  sunt recomandate  pentru lubrifierea  angrenajelor  hipoide.

În general, AGIP ROTRA sunt folosite pentru toate angrenajele care nu sunt supuse la presiuni excesiv de ridicate, iar alunecarea dintre dinţi nu este mare şi pentru care  fabricantul recomandă un lubrifiant aditivat antiuzură.

Caracteristici ( Valori tipice )

| Grad SAE |  | 80W/90 | 85W/140 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate cinematică la 100°C | mm²/s * | 13,5...24 | 24...41 |
| Viscozitate cinematică la 40°C | mm²/s * | 117...143 | 370...450 |
| Viscozitate dinamică la -12°C, max. | mPa.s ** | - | 130000 |
| Viscozitate dinamică la -26°C, max. | mPa.s ** | 130000 | - |
| Indice de viscozitate, min. | - | 100 | 98 |
| Punct de inflamabilitate COC (vas deschis), min. | °C | 240 | 260 |
| Punct de curgere, max. | °C | -27 | -12 |
| Densitate la 15°C | kg/dm3 | 0,895 | 0,905 |

Notă: (*) 1 mm2/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise)

Proprietăţi şi performanţe

* Datorită proprietăţilor antiuzură, se asigură condiţii optime de funcţionare a  lagărelor şi danturii angrenajelor.

* Bunele proprietăţi de stabilitate chimică şi rezistenţă la oxidare asigură intervale lungi de schimb ale uleiului .

* Datorită proprietăţilor detergent-dispersante, impurităţile foarte fine sunt menţinute în suspensie,  prevenindu-se astfel  formarea depunerilor.

* Nu sunt corozive faţă de oţel şi cupru, astfel încât părţile lubrifiate sunt menţinute în condiţii optime.

* Proprietăţile antirugină ale lubrifianţilor  împiedică ruginirea angrenajelor chiar în prezenţa umidităţii.

* Prin proprietăţile bune antispumante se reduc eventualele  discontinuităţi ale filmului de lubrifiant prin inglobarea bulelor de aer.

* Indicele de viscozitate ridicat asigură lubrifierea optimă într-un domeniu larg de temperaturi.

Specificaţii

AGIP ROTRA satisfac cerinţele următoarelor specificaţii:

- API GL-1 ; 	- API GL-3