# Agip Romania

## AGIP ROTRA CT 						F.T.  TA 21/2006

AGIP ROTRA CT este un lubrifiant special, care îndeplineşte cerinţele  CATERPILLAR, disponibil în clasele de viscozitate SAE: 10W, 30 şi 50.

AGIP ROTRA CT 10W este indicat pentru lubrifierea transmisiilor hidraulice, diferenţialelor, troliilor, angrenajelor şi  lagărelor.

Este recomandat  pentru transmisiile manuale care utilizau în trecut un ulei API  CD/CAT TO-2 şi care acum trebuie să folosească un ulei CAT TO-4 .

ROTRA CT SAE 30 este indicat pentru un domeniu de temperaturi cuprinse între -15°C şi + 35° C ( + 5 F/ + 95 F).

ROTRA CT SAE 50  este indicat pentru un domeniu de temperaturi cuprinse între  -5°C  şi + 50° C ( +23 F/ + 122 F ).

Caracteristici ( valori tipice  )

| Grad SAE |  | 10W | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate cinematică la 100 °C | mm²/s * | min. 4,1 | 9,3-12,5 | 16,3-21,9 |
| Viscozitate cinematică la 40oC | mm²/s * | 32...40 | 95...115 | 210...250 |
| Viscozitate dinamică la -35 °C, max. | mPa.s ** | 150000 | - | - |
| Viscozitate dinamică la -25 °C, max. | mPa.s ** | - | 120000 | - |
| Viscozitate dinamică la -15 °C, max. | mPa.s ** | - | - | 100000 |
| Indice de viscozitate, min. | - | 112 | 100 | 100 |
| Punct de inflamabilitate COC ***, min. | °C | 180 | 210 | 250 |
| Punct de curgere, max. | °C | - 39 | -30 | -15 |
| Densitate la 15 °C | kg/dm3 | 0,890 | 0,898 | 0,905 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise); (***) COC- Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe

AGIP ROTRA CT îndeplineşte toate cerintele noilor prevederi calitative impuse de CATERPILLAR  TO-4  care includ şi prevederi referitoare la frecarea şi uzura angrenajelor.

Specificaţii

AGIP ROTRA CT îndeplineşte următoarele specificaţii :

- API CD/CF-2;

- CATERPILLAR TO-4;

- ALLISON C-4;

- KOMATSU;

- ZF TE-ML 01; 03C (SAE 30)

- KOMATSU DRESSER;

- EATON;

- DANA.

Pentru evitarea utilizării greşite a produsului, precizăm că AGIP ROTRA CT   corespunde  nivelului  API CD/CF-2 pentru uleiuri de motoare.