# Agip Romania

1/2

AGIP ROTRA MP                                                                     F.T.  TA 30/2006

AGIP ROTRA MP sunt uleiuri de tip EP (Extremă Presiune), recomandate pentru lubrifierea angrenajelor hipoide care funcţionează în condiţii severe de exploatare, sub sarcini dinamice  ridicate.

Uleiurile pot  fi  folosite, de asemenea, în cutiile de viteze şi casetele de direcţie convenţionale ale autoturismelor şi camioanelor, precum şi în cutiile de viteze şi  transmisiile finale ale utilajelor agricole sau pentru construcţii.

- Caracteristici (valori tipice)

| Grad SAE |  | 75W/80W | 80W/90 | 85W/140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate cinematică la 40°C | mm²/s * | - | 144 | 416 |
| Viscozitate cinematică la 100°C | mm²/s * | min. 7 | 13,5...24 | 24...41 |
| Viscozitate dinamică la –12°C | mPa.s ** | - | - | 120000 |
| Viscozitate dinamică la –26°C | mPa.s ** | - | 110000 | - |
| Viscozitate dinamică la –40°C | mPa.s ** | 55000 | - | - |
| Indice de viscozitate | - | 150 | 104 | 97 |
| Punct de inflamabilitate COC *** | °C | 190 | 210 | 220 |
| Punct de curgere | °C | -45 | -27 | -15 |
| Densitate la 15°C | kg/dm3 | 0,880 | 0,900 | 0,910 |

Nota: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise); (***) COC- Cleveland Open Cup (vas deschis)

- Proprietăţi şi performanţe

* Datorită prezenţei aditivilor EP uleiul asigură un film lubrifiant continu chiar dacă angrenajul lucrează îin condiţii severe de exploatare sub acţiunea  sarcinilor dinamice şi a şocurilor sau la  viteze de alunecare mari între dinţi.

* Prin proprietăţile remarcabile antiuzură şi de onctuozitate se reduce sensibil uzura danturii angrenajelor şi  lagărelor.

* Stabilitatea ridicată la oxidare previne degradarea uleiului în contact cu componentele ce lucrează la temperaturi ridicate, reducând astfel tendinţa de creştere a viscozităţii  sau de formare a  şlamului.

* AGIP ROTRA MP nu corodează oţelul, cuprul, sau alte metale şi aliaje protejând astfel componentele lubrifiate şi  mentinându-le în cele mai bune condiţii.

* Previn  ruginirea angrenajelor şi lagărelor chiar şi în prezenţa umidităţii.

* Prin proprietăţile bune antispumante se reduc eventualele  discontinuităţi ale filmul de lubrifiant prin înglobarea bulelor de aer.

* AGIP ROTRA MP 75W/80W asigură intrarea uşoară în angrenare la temperaturi coborâte şi măreşte eficienţa transmisiei.

AGIP ROTRA MP			 					               2/2

Specificaţii

Uleiurile AGIP ROTRA MP îndeplinesc cerinţele specificaţiilor:

- API GL- 5

-  MIL-L-2105 D

- G.M. MS. 9985290

- FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A

- FORD ESP-M2C-154A

- FORD ESW - M2C-105A

- OPEL B 0401010

- MAN 342 N

- VOLVO 97310/97313/97314

- ZF TE- ML 01, 05A, 07A, 16C, 17B, 19B

- CHRYSLER  MS- 5644

- VOLKSWAGEN TL  727 / 726