Agip Romania

# AGIP ROTRA MULTI THT						F.T.  TA 34/2006

AGIP ROTRA MULTI THT este un lubrifiant universal pentru tractoare şi utilaje pentru construcţii.

Datorită proprietăţilor  speciale pe care le posedă, produsul poate fi utilizat în transmisii, sisteme hidraulice, ambreiaje şi sisteme de frânare umede, transmisii finale, prize de putere.

Caracteristici (valori tipice)

| Grad SAE |  | 80W |
| --- | --- | --- |
| Viscozitate cinematică la 100°C | mm²/s * | min. 7 |
| Viscozitate dinamică la - 26°C, max. | mPa.s ** | 140000 |
| Indice de viscozitate, min. | - | 140 |
| Punct de inflamabilitate COC, min. | °C | 210 |
| Punct de curgere, max. | °C | -30 |
| Densitate la 15°C | kg/dm3 | 0,885 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise)

Proprietăţi şi performanţe

* ROTRA MULTI THT are o stabilitate la oxidare care asigură reducerea tendinţei de formare a depunerilor.

* Proprietăţile excelente antirugină şi caracteristicile EP asigură  o durată lungă de viată a angrenajelor şi lagărelor chiar când acestea lucrează în condiţii de exploatare dintre cele mai severe.

* Pachetul de aditivi anti "stick-slip" şi  buna onctuozitate asigură caracteristicile de frecare dorite  reducând astfel vibraţiile şi patinarea în frânele umede prevenind astfel supraîncălzirea, uzura rapidă şi zgomotul în funcţionare.

* Indicele de viscozitate ridicat asigură uleiului bune proprietăţi de curgere  la temperaturi scăzute (asigurând funcţionarea fără probleme la temperaturi scăzute a sistemelor hidraulice) şi viscozitata necesară funcţionării în condiţii optime  la temperaturi ridicate.

* AGIP ROTRA MULTI THT este perfect compatibil cu toate tipurile de cauciuc folosite la fabricarea garniturilor de etanşare  evitându-se astfel pericolul gonflării acestora în circuitele hidraulice.

* Produsul nu corodează oţelul, cuprul şi aliajele lor, păstrând astfel suprafeţele  componentelor în cele mai bune condiţii.

* Prin bunele proprietăţi antispumante se evită defecţiunile în funcţionarea  pompelor şi sistemelor hidraulice .

Specificaţii

ROTRA MULTI THT este oficial aprobat ori îndeplineşte cerinţele de performanţă ale următoarelor specificaţii:

- API GL-4

- Ford M2C- 86B ,  Ford M2C-134 B/C, Ford M2C 134 D

- J.I.  CASE MS-1205-1206-1207 - 1209 (1223)

- Massey Ferguson  M 1135 -1141 - 1143

- ALLISON C-4 ,  CATERPILAR TO-2 ,  SAME –LANDINI, KOMATSU (WA )