Agip Romania

AGIP SIMBLUM								F.T.  TT 1/2006

___________________________________________________________________

Produsele AGIP SIMBLUM sunt formulate din uleiuri de bază de natură parafinică, amestecate în anumite proporţii, astfel încât să răspundă tuturor cerinţelor practice de utilizare.

Pentru a răspunde cerinţelor de bază în ceea ce priveşte transferul termic, diversele grade de uleiuri, cu caracteristici diferite implică utilizarea unor aditivi, tip “pachet”, diferiţi.

Produsul cu sufixul L este lavabil.

Uleiurile cu sufixul A sunt recomandate pentru operaţiile de călire rapidă.

Caracteristici (valori tipice )

| AGIP SIMBLUM |  | 2/A | 3 | 3/A | 3/L | 5/A | 14/A | 26/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate la 40 °C (*) | mm²/s | 17 | 30 | 34 | 30,5 | 62 | 190 | 360 |
| Viscozitate la 100 °C (*) | mm²/s | 3,8 | 5,1 | 5,9 | 5,2 | 8,5 | 17 | 26,6 |
| Punct de inflamabilitate (**) | °C | 200 | 210 | 210 | 210 | 220 | 245 | 250 |
| Punct de curgere | °C | -12 | -12 | -9 | - 6 | -12 | /9 | - 9 |
| Densitate la 15 °C | kg/m3 | 850 | 870 | 870 | 880 | 880 | 885 | 890 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe

* Uleiurile AGIP SIMBLUM sunt formulate cu un pachet de aditivi care garantează performanţe de călire superioare.

* Toate uleiurile, indiferent de clasa de viscozitate, au o compoziţie echilibrată care le asigură:

- puncte de inflamabilitate ridicate (caracteristică importantă în reducerea pericolului de incendiu) ;

- stabilităţi la oxidare foarte bune care le conferă o rezistenţă ridicată la  formarea de depuneri carbonoase şi şlam.

Utilizări

* AGIP SIMBLUM 3 este folosit pentru călirea pieselor mari de oţel aliat şi oţel carbon atunci când trebuie evitată  fisurarea şi deformarea acestora.

* Fluidele AGIP SIMBLUM 2/A, 3/A, 5/A, 26/A sunt utilizate în acele situaţii particulare în care sunt necesare viteze ridicate de călire.

* AGIP SIMBLUM 3/L este utilizat pentru călirea pieselor mari din oţel aliat şi oţel carbon atunci când trebuie evitată  fisurarea şi deformarea acestora şi când se impune indepărtarea lui cu apă.

* Uleiurile SIMBLUM cu notaţiile " L" pot fi îndepărtate de pe piese prin pulverizare sau cufundare în apă, în cazurile în care este necesară îndepărtarea reziduurilor uleioase sau a celor carbonoase care, de regulă, sunt  dificil de înlăturat.

* Temperatura apei trebuie să fie de 50-60 °C când se doreşte o bună curăţare.