# NOU!  Plannja Hard Coat

Cu Hard Coat spre viitor

Plannja este unul din liderii producatori pentru tabla plana din Europa.

Cu Plannja Hard Coat in portofoliul nostru de produse suntem siguri                                                                                                            ca ne vom consolida pozitia.

Hard Coat cu suprafata ei matasoasa a devenit in scurt timp materialul favorit pentru specialistii in domeniu.

Plannja va continua sa fie lider al dezvoltarii tehnice in domeniu si ramane o companie cu produse complexe, cu rezolvari si solutii pentru toate constructiile.

Descrierea produsului

Plannja Hard Coat este o acoperire de protectie din poliester de tipul High Build, cu o grosime totala de 45 µm. Stratul de culoare contine un adaos ceramic care confera o suprafata dura, rezistenta, cu un aspect mat sidefat.

Plannja Hard Coat pastreaza bine culorile si este rezistenta la coroziune. Intradosul este protejat cu un lac epoxidic.

Plannja Hard Coat se obtine din tabla de otel zincata la cald. Stratul de protectie combina atat stabilitatea culorii pe tabla cat si toleranta marita la zgarieturi.

Materialul de baza -  un otel dublu zincat la cald cu 350 g zinc pe mp.

-  tabla de otel a fost pregatita prin curatare

chimica si mecanica.

Sistem de acoperire - pe partea exterioara avem un primer de 15– 20 µm

Si culoare de protectie Hard Coat de 25-30 µm.

- intradosul – un lac epoxidic de 10 µm.

Testare  -  testat la coroziune in ceata sarata, umezeala si in baie de apa

Usor de formatat

Datorita unui adaos ceramic in stratul de poliester s-a obtinut o structura unica care ii confera tablei o rezistenta mecanica deosebita. Dar, cu toata suprafata ei dura si rezistenta, Hard Coat – ul este foarte elastic, maleabil si usor de intrebuintat.

Mat si matasos

Plannja Hard Coat are o suprafata matasoasa mata, care da o impresie de eleganta si stil deosebit.

Acesta este motivul pentru care Plannja Hard Coat este deja alegerea preferata a arhitectilor.

Textura

Adaosul de ceramica in stratul exterior de poliester ii face suprafata mata si texturata. Cei care au lucrat in conditii de umezeala vor aprecia diferenta.

Gradul de stralucire

Comparativ cu celelalte acoperiri : metallak=25, plastisol= 30, hard coat = 6 – 8.

Intretinere

Suprafata rezistenta la zgarieturi a Hard Coat – lui se intretine foarte usor. Daca este nevoie se poate spala pur si simplu cu un jet de apa.

15 – ani garantie – contra modificarilor de culoare si exfoliere.