Elemente pentru zidarie din argila arsa

Fisa nr. 5

| Element plin (HD) |  |  |  | Element cu perforatii verticale(HD) |  |  |  |  | Element cu perforatii cu cavitati de prindere verticale (LD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240x115x63 |  |  |  | (HD) 240x115x88 |  |  |  |  | 290x240x138 290x240x188 290x240x238 300x250x238 |  |  |  |  |
| SR EN 771-1/2003 |  |  |  | SR EN 771-1/2003 |  |  |  |  | SR EN 771-1/2003 |  |  |  |  |
| Domeniul de utilizare |  |  |  | - Zidarii, la pereti portanti interiori si exteriori sau structuri pe cadre, zidarii de umplutura indiferent de inaltime; - Zidarii la pereti neportanti, de compartimentare, atice, etc.; - Elemente LD – pentru zidarii protejate (tencuieli, placaje, etc.); - Elemente HD – pentru zidarii protejate tencuieli, placaje, etc.) ; - Perioada de garantie – 2 ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracteristici tehnice |  |  |  | - Capacitate portanta mare; - Izolatie termica si fonica buna; - Asigurare microclimat bun atat vara cat si iarna; - Produs natural 100%; - Produs biodegradabil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul (cm) | Lxlxh (mm) | Echi. Fn. | Rez. la compres daN/cm2 |  | Masa (Kg) | Conduc-tivitate termica λ (W/mK) | Buc/mc zidarie | Buc/mc fizic |  | Buc./mp |  |  | Nr. Buc/palet 950x950 mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zid ½ caram. | Zid 1 caram. | Zid 1½ caram. |  |
| 24x11.5 | 240x115x63 | 1 | 100 |  | 3.0 | 0.5 | 435 | 575 |  | 54 | 107 | 160 | 320 |
| 24x11.5 | 240x115x88 | 1,4 | 100 |  | 3.2 | 0.4 | 330 | 412 |  | 40 | 80 | 120 | 308 |
|  | 240x115x138 | 2,19 | 100 |  | 4.2 | 0.45 | 220 | 262 |  | 27 | 54 | 81 | 196 |
| 29x24 | 290x240x138 | 5,52 | 100 |  | 8.4 | 0.38 | 92 | 104 |  | - | 27* 22** | - | 84 |
| 29x24 | 290x240x188 | 7,52 | 100 |  | 12.5 |  | 69 | 76 |  | - | 21* 17** | - | 90 |
| 29x24 | 290x240x238 | 9,52 | 100 |  | 15.0 |  | 55 | 60 |  | - | 16* 14** | - | 72 |
| 25x19 | 250x190x190 | 5.19 | 100 |  | 8.9 |  | 96 | 110 |  | - | 25** 20*** | - | 120 |
| 25x19L | 250x190x190 | 5.19 | 50 |  | 7.0 |  | 96 | 110 |  | - | 25** 20*** | - | 120 |
| 30x25 (N+F) | 300x250x238 | 10,26 | 100 |  | 14.4 |  | 54 | 56 |  | - | 13** | - | 72 |
| 50x12 (N+F) | 500x120x188 | 6,48 |  |  | 11.5 |  | 88 | 88 |  | - | 11 | - | 120 |
| 29X24L | 290X240X188 | 7.52 | 50 |  | 9.7 |  | 69 | 76 |  | - | 21* 17** | - | 90 |
| 29X24L | 290X240X238 | 9.52 | 50 |  | 12.4 |  | 55 | 60 |  | - | 16* 14** | - | 72 |
| Nota: * – pentru zid cu grosimea de 30 cm; N+F – Imbinare cu Nut si Feder (Lamba si Uluc) ** – pentru zid cu grosimea de 25 cm; L – LIGHT *** – pentru zid cu grosimea de 19 cm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |