Produse din beton vibropresat

-PAVELE SI BORDURI-

Pavele „DECOR” 					Pavele „DUBLU T”

Pavele „FAGURE” 				                      Pavele „CAROSABILE”

BORDURI

Pavele ECO

SR. EN 1388 - 2004

| Domeniu de utilizare | Pavajul trotuarelor, aleilor pietonale, curtilor interioare peroanelor, locurilor de irculatie cu trafic usor si carosabile cu trafic uşor si mediu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice | Dimensiuni | Pavele Dublu T | Pavele decor | Pavele fagure | Pavele carosabile | Pavele ECO | Bordura 500x200x150 | Bordura 500x150x100 |
|  | Lungime (mm) | 198 | 230 | 179.8 | 240 | 450 | 50 | 500 |
|  | Latime(mm) | 163 | 140 | 187 | 120 | 450 | 200 | 150 |
|  | Grosime(mm) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 150 | 100 |
|  | Greutate(kg) | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 4.5 | 22 |  |  |
|  | Necesar buc/m2 | 36 | 40 | 57 | 34 | 5 | - | - |
|  | Necesar buc/ml | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Rezisteata minima la compresiune (N/mm2) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.78 | 4.5 |
|  | Rezistenta la inehet/dezghet (kg/mm3) | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.73 |
|  | Rezistenta la uzura | 16900/ 5000 | 16900/ 5000 | 16900/ 5000 | 16900/ 5000 | 16900/5000 | 17320- 5000 | 17000- 5000 |
|  | Absortie apa | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 |