Date tehnice elementi de tractiune

Fiamm Energy Plus

Elementi PzS (latime 198mm) si PzB (latime 157.5mm) Fiamm Energy Plus® - 2V, dimensiuni conform DIN/

EN60254-2 si IEC254-2 L, inaltimea cuprinde surubul pentru legaturi flexibile.

No PzS Dimensiuni No PzB Dimensiuni

1 2V 2PzS120 Ah 47 x 198 x 370                 	1 2V 2PzB46 Ah 45 x157,5x 230

2 2V 3PzS180 Ah 65 x 198 x 370                  	2 2V 3PzB69 Ah 61 x157,5x 230

3 2V 4PzS240 Ah 83 x 198 x 370                  	3 2V 4PzB92 Ah 77 x157,5x 230

4 2V 5PzS300 Ah 101 x 198 x 370                	4 2V 5PzB115 Ah 93 x157,5x 230

5 2V 6PzS360 Ah 119 x 198 x 370                	5 2V 6PzB138 Ah 109 x157,5x 230

6 2V 7PzS420 Ah 137 x 198 x 370                	6 2V 2PzB64 Ah 45 x157,5x 292

7 2V 8PzS480 Ah 155 x 198 x 370                	7 2V 3PzB96 Ah 61 x157,5x 292

8 2V 9PzS540 Ah 174 x 198 x 370                	8 2V 4PzB128 Ah 77 x157,5x 292

9 2V 10PzS600 Ah 192 x 198 x 370              	9 2V 5PzB160 Ah 93 x157,5x 292

10 2V 2PzS160 Ah 47 x 198 x 435               	10 2V 6PzB192 Ah 109 x157,5x 292

11 2V 3PzS240 Ah 65 x 198 x 435               	11 2V 7PzB224 Ah 125 x157,5x 292

12 2V 4PzS320 Ah 83 x 198 x 435               	12 2V 8PzB256 Ah 141 x157,5x 292

13 2V 5PzS400 Ah 101 x 198 x 435             	13 2V 2PzB84 Ah 45 x157,5x 358

14 2V 6PzS480 Ah 119 x 198 x 435             	14 2V 3PzB126 Ah 61 x157,5x 358

15 2V 7PzS560 Ah 137 x 198 x 435              	15 2V 4PzB168 Ah 77 x157,5x 358

16 2V 8PzS640 Ah 155 x 198 x 435              	16 2V 5PzB210 Ah 93 x157,5x 358

17 2V 9PzS720 Ah 174 x 198 x 435              	17 2V 6PzB252 Ah 109 x157,5x 358

18 2V 10PzS800 Ah 192 x 198 x 435            	18 2V 7PzB294 Ah 125 x157,5x 358

19 2V 2PzS180 Ah 47 x 198 x 505                	19 2V 8PzB336 Ah 141 x157,5x 358

20 2V 3PzS270 Ah 65 x 198 x 505                	20 2V 2PzB110 Ah 45 x157,5x 428

21 2V 4PzS360 Ah 83 x 198 x 505	      	21 2V 3PzB165 Ah 61 x157,5x 428

22 2V 5PzS450 Ah 101 x 198 x 505 	      	22 2V 4PzB220 Ah 77 x157,5x 428

23 2V 6PzS540 Ah 119 x 198 x 505 	      	23 2V 5PzB275 Ah 93 x157,5x 428

24 2V 7PzS630 Ah 137 x 198 x 505 	      	24 2V 6PzB330 Ah 109 x157,5x 428

25 2V 8PzS720 Ah 155 x 198 x 505             	25 2V 7PzB385 Ah 125 x157,5x 428

26 2V 9PzS810 Ah 174 x 198 x 505 	      	26 2V 8PzB440 Ah 141 x157,5x 428

27 2V 10PzS900 Ah 192 x 198 x 505	      	27 2V 9PzB495 Ah 157 x157,5x 428

28 2V 2PzS210 Ah 47 x 198 x 541 	      	28 2V 10PzB550 Ah 173 x157,5x 428

29 2V 3PzS315 Ah 65 x 198 x 541 	      	29 2V 2PzB130 Ah 45 x157,5x 484

30 2V 4PzS420 Ah 83 x 198 x 541 	     	30 2V 3PzB195 Ah 61 x157,5x 484

31 2V 5PzS525 Ah 101 x 198 x 541	     	31 2V 4PzB260 Ah 77 x157,5x 484

32 2V 6PzS630 Ah 119 x 198 x 541	     	32 2V 5PzB325 Ah 93 x157,5x 484

33 2V 7PzS735 Ah 137 x 198 x 541 	     	33 2V 6PzB390 Ah 109 x157,5x 484

34 2V 8PzS840 Ah 155 x 198 x 541 	     	34 2V 7PzB455 Ah 125 x157,5x 484

35 2V 9PzS945 Ah 174 x 198 x 541 	     	35 2V 8PzB520 Ah 141 x157,5x 484

36 2V 10PzS1050 Ah 192 x 198 x 541 	      	36 2V 9PzB585 Ah 157 x157,5x 484

37 2V 2PzS230 Ah 47 x 198 x 575	       	37 2V 10PzB650 Ah 173 x157,5x 484

38 2V 3PzS345 Ah 65 x 198 x 575	 	38 2V 2PzB150 Ah 45 x157,5x 541

39 2V 4PzS460 Ah 83 x 198 x 575 		39 2V 3PzB225 Ah 61 x157,5x 541

40 2V 5PzS575 Ah 101 x 198 x 575 		40 2V 4PzB300 Ah 77 x157,5x 541

41 2V 6PzS690 Ah 119 x 198 x 575 		41 2V 5PzB375 Ah 93 x157,5x 541

42 2V 7PzS805 Ah 137 x 198 x 575 		42 2V 6PzB450 Ah 109 x157,5x 541

43 2V 8PzS920 Ah 155 x 198 x 575	 	43 2V 7PzB525 Ah 125 x157,5x 541

44 2V 9PzS1035 Ah 174 x 198 x 575 		44 2V 8PzB600 Ah 141 x157,5x 541

45 2V 10PzS1150 Ah 192 x 198 x 575 		45 2V 9PzB675 Ah 157 x157,5x 541

46 2V 2PzS250 Ah 47 x 198 x 600 		46 2V 10PzB750 Ah 173 x157,5x 541

47 2V 3PzS375 Ah 65 x 198 x 600 		47 2V 11PzB825 Ah 189 x157,5x 541

48 2V 4PzS500 Ah 83 x 198 x 600 		48 2V 2PzB170 Ah 45 x157,5x 597

49 2V 5PzS625 Ah 101 x 198 x 600 		49 2V 3PzB255 Ah 61 x157,5x 597

50 2V 6PzS750 Ah 119 x 198 x 600 		50 2V 4PzB340 Ah 77 x157,5x 597

51 2V 7PzS875 Ah 137 x 198 x 600 		51 2V 5PzB425 Ah 93 x157,5x 597

52 2V 8PzS1000 Ah 155 x 198 x 600 		52 2V 6PzB510 Ah 109 x157,5x 597

53 2V 9PzS1125 Ah 174 x 198 x 600 		53 2V 7PzB595 Ah 125 x157,5x 597

54 2V 10PzS1250 Ah 192 x 198 x 600 		54 2V 8PzB680 Ah 141 x157,5x 597

55 2V 2PzS280 Ah 47 x 198 x 715 		55 2V 9PzB765 Ah 157 x157,5x 597

56 2V 3PzS420 Ah 65 x 198 x 715 		56 2V 10PzB850 Ah 173 x157,5x 597

57 2V 4PzS560 Ah 83 x 198 x 715 		57 2V 11PzB935 Ah 189 x157,5x 597

58 2V 5PzS700 Ah 101 x 198 x 715 		58 2V 2PzB200 Ah 45 x157,5x 642

59 2V 6PzS840 Ah 119 x 198 x 715 		59 2V 3PzB300 Ah 61 x157,5x 642

60 2V 7PzS980 Ah 137 x 198 x 715 		60 2V 4PzB400 Ah 77 x157,5x 642

61 2V 8PzS1120 Ah 155 x 198 x 715 		61 2V 5PzB500 Ah 93 x157,5x 642

62 2V 9PzS1260 Ah 174 x 198 x 715 		62 2V 6PzB600 Ah 109 x157,5x 642

63 2V 10PzS1400 Ah 192 x 198 x 715 		63 2V 7PzB700 Ah 125 x157,5x 642

64 2V 2PzS310 Ah 47 x 198 x 750 		64 2V 8PzB800 Ah 141 x157,5x 642

65 2V 3PzS465 Ah 65 x 198 x 750 		65 2V 9PzB900 Ah 157 x157,5x 642

66 2V 4PzS620 Ah 83 x 198 x 750 		66 2V 2PzB210 Ah 45 x157,5x 718

67 2V 5PzS775 Ah 101 x 198 x 750 		67 2V 3PzB315 Ah 61 x157,5x 718

68 2V 6PzS930 Ah 119 x 198 x 750 		68 2V 4PzB420 Ah 77 x157,5x 718

69 2V 7PzS1085 Ah 137 x 198 x 750	 	69 2V 5PzB525 Ah 93 x157,5x 718

70 2V 8PzS1240 Ah 155 x 198 x 750 		70 2V 6PzB630 Ah 109 x157,5x 718

71 2V 9PzS1395 Ah 174 x 198 x 750 		71 2V 7PzB735 Ah 125 x157,5x 718

72 2V 10PzS1550 Ah 192 x 198 x 750		 72 2V 8PzB840 Ah 141 x157,5x 718