SUPERTOP - furtun de calitate premium pentru servicii de refulare, care datorită tubului din polietilenă reticulată poate vehicula o gamă diversă de substanţe chimice, produse petroliere (inclusiv aromate), uleiuri, excelent pentru solvenţi.

temperatura de lucru	: - 20(C ( + 70(C;

tubul				: negru, neted, XLPE (polietilenă reticulată);

inserţia			: pânză  sintetică de înaltă rezistenţă plus două fire din cupru pentru

descărcarea electrostatică;

acoperirea	: verde, netedă, cauciuc EPDM cu un conţinut care asigură o înaltă rezistenţă la ozon,factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 60m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată, la cerere, in colaci de 30m sau 20m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPERTOP | 19 | 30 | 10 | 40 | 0,54 |
| SUPERTOP | 25 | 37 | 10 | 40 | 0,75 |
| SUPERTOP | 32 | 44 | 10 | 40 | 0,91 |
| SUPERTOP | 38 | 52 | 10 | 40 | 1,21 |
| SUPERTOP | 51 | 65 | 10 | 40 | 1,53 |
| SUPERTOP | 63,5 | 78,5 | 10 | 40 | 2,01 |
| SUPERTOP | 76 | 94 | 10 | 40 | 2,86 |
| SUPERTOP | 102 | 122 | 10 | 40 | 4,25 |

SUPERTOP/LL - furtun de calitate premium pentru servicii de absorbtie şi refulare, care datorită tubului din polietilenă reticulată poate vehicula o gamă diversă de substanţe chimice, produse petroliere (inclusiv aromate), uleiuri, excelent pentru solvenţi, etc.

temperatura de lucru	: - 20(C ( + 70(C;

tubul				: negru, neted, XLPE (polietilenă reticulată);

inserţia	: pânză  sintetică de înaltă rezistenţă, fir elicoidal din oţel plus fir din cupru pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea	: netedă, cauciuc EPDM cu un conţinut care asigură o înaltă rezistenţă la ozon, abraziuni, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 60m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 30m sau 20m, la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPERTOP/LL | 19 | 33 | 10 | 40 | 0,90 | 125 |
| SUPERTOP/LL | 25 | 39 | 10 | 40 | 1,05 | 170 |
| SUPERTOP/LL | 32 | 46 | 10 | 40 | 1,35 | 230 |
| SUPERTOP/LL | 38 | 52 | 10 | 40 | 1,56 | 280 |
| SUPERTOP/LL | 51 | 66 | 10 | 40 | 2,08 | 400 |
| SUPERTOP/LL | 63,5 | 78,5 | 10 | 40 | 2,52 | 480 |
| SUPERTOP/LL | 76 | 94 | 10 | 40 | 3,61 | 650 |
| SUPERTOP/LL | 80 | 98 | 10 | 40 |  |  |
| SUPERTOP/LL | 102 | 120 | 10 | 40 | 4,98 | 850 |

SUPERTOP/LO - furtun de calitate premium, pentru servicii de absorbţie şi refulare, care datorită tubului din XLPE -polietilenă reticulată, poate vehicula o gamă diversă de substanţe chimice (solventi: acetona, toluen), produse petroliere (inclusiv aromate), uleiuri, etc.

temperatura de lucru	: - 20(C ( + 70(C;

tubul				: alb/negru, neted, XLPE (polietilenã reticulata);

inserţia	: pânză  sintetică de înaltă rezistenţă, fir elicoidal din oţel plus fir din cupru pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea	: verde/neagra, gofrată, din  cauciuc EPDM, cu un conţinut care asigurã o înaltã rezistenţã la ozon, abraziuni, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se execută ester de 60m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 30m sau 20m, la cerere.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPERTOP/LO | 38 | 52 | 10 | 40 | 1,30 | 200 |
| SUPERTOP/LO | 51 | 65 | 10 | 40 | 1,62 | 250 |
| SUPERTOP/LO | 63,5 | 78 | 10 | 40 | 2,00 | 350 |
| SUPERTOP/LO | 76 | 91 | 10 | 40 | 2,34 | 450 |
| SUPERTOP/LO | 102 | 122 | 10 | 40 | 3,14 | 600 |

ORLANDO - furtun pentru refulare cu tub E.P.R. realizat pentru a vehicula o gamă largă de substanţe chimice, acizi şi alcooli în timpul operaţiilor de producţie si transport. Este recomandat pentru transferul apei industriale, apei de mare şi în procesul de purificare a apei. Este executat conform normelor V.C.I.

temperatura de lucru	: -400C ( +1200C;

tubul				: negru, neted din cauciuc EPR;

insertia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea			: neagră, netedă din  cauciuc epr rezistent la ozon, substanţe chimice si la

condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m sau 40m, la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORLANDO | 19 | 32 | 10 | 40 | 0,56 |
| ORLANDO | 25 | 38 | 10 | 40 | 0,70 |
| ORLANDO | 32 | 46 | 10 | 40 | 0,93 |
| ORLANDO | 38 | 52 | 10 | 40 | 1,11 |
| ORLANDO | 51 | 68 | 10 | 40 | 1,71 |
| ORLANDO | 63,5 | 81 | 10 | 40 | 2,40 |
| ORLANDO | 76 | 95 | 10 | 40 | 2,84 |
| ORLANDO | 102 | 121 | 10 | 40 | 3,64 |

CHEM ORLANDO/15 - furtun pentru refulare cu tub E.P.R.  realizat pentru a vehicula o gamă largă de substanţe chimice: alcooli, solventi, etc.,în timpul operaţiilor de producţie si transport.

temperatura de lucru	: -400C ( +700C;

tubul				: negru, neted din cauciuc epr;

insertia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea	: neagră, netedă din  cauciuc epr rezistent la ozon,  substanţe chimice si la condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m sau 40m, la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORLANDO | 8 | 19 | 15 | 40 |  |
| ORLANDO | 10 | 23 | 15 | 40 |  |
| ORLANDO | 12 | 23 | 15 | 40 |  |
| ORLANDO | 16 | 24 | 15 | 40 |  |

Obs.: acest furtun nu se poate produce la d.i.= 5mm, 6mm si 11 mm.

EVEREST - furtun pentru absorbţie şi refulare cu tub EPR realizat pentru a vehicula o gamă largă de substanţe chimice, acizi şi alcooluri în timpul operaţiilor de producţie şi transport. Este recomandat şi pentru transferul apelor industriale, apei de mare şi în procesul de purificare a apei. Nu este rezistent la uleiuri. Este executat conform V.C.I.

temperatura de lucru	: -40(C ( +100(C;

tubul				: negru, neted, cauciuc EPR;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus fir elicoidal din oţel;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc EPR rezistent la ozon, substanţe chimice şi la condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea continuă maximă la care se produce este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m sau 40m, la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVEREST | 25 | 38 | 10 | 40 | 0,90 | 170 |
| EVEREST | 32 | 46 | 10 | 40 | 1,18 | 230 |
| EVEREST | 38 | 52 | 10 | 40 | 1,40 | 280 |
| EVEREST | 51 | 68 | 10 | 40 | 2,31 | 400 |
| EVEREST | 63,5 | 81 | 10 | 40 | 2,86 | 480 |
| EVEREST | 76 | 95 | 10 | 40 | 3,72 | 650 |
| EVEREST | 80 | 100 | 10 | 40 |  |  |
| EVEREST | 102 | 122 | 10 | 40 | 5,32 | 850 |
| EVEREST | 152 | 175 | 10 | 40 |  |  |

EVEREST /15 - furtun pentru absorbţie şi refulare cu tub e.p.r. realizat pentru a vehicula o gamă largă de substanţe chimice, acizi şi alcooluri în timpul operaţiilor de producţie şi transport. Este recomandat şi pentru transferul apelor industriale, apei de mare şi în procesul de purificare a apei. Nu este rezistent la uleiuri. Este executat conform V.C.I.

temperatura de lucru	: -40(C ( +100(C;

tubul				: negru, neted, cauciuc epr;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus fir elicoidal din oţel;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc epr rezistent la ozon, substanţe chimice şi la condiţii atmosferice vitrege.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVEREST | 20 | 33 | 15 | 40 |
| EVEREST | 25 | 41 | 15 | 40 |
| EVEREST | 51 | 70 | 15 | 40 |
| EVEREST | 65 | 88 | 15 | 40 |

.

REAL furtun  cu tub din viton pentru industria chimică, utilizat la serviciile de refulare, special realizat pentru vehicularea substanţelor chimice sau petroliere extrem de corozive, produse  cu un conţinut aromatic de 100% şi  uleiuri fierbinţi, recomandat la încărcarea şi descărcarea cisternelor auto sau SNCFR.

temperatura			: -25(C ( +120(C;

tubul				: negru, neted, viton;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea			: neagră, netedă, cauciuc cloropropenic de înaltă rezistenţă la ozon,

abraziuni, ulei si condiţii atmosferice  vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m sau 40m, la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REAL | 10 | 19 | 10 | 40 |  |
| REAL | 19 | 29 | 10 | 40 | 0,49 |
| REAL | 25 | 38 | 10 | 40 | 0,83 |
| REAL | 32 | 46 | 10 | 40 | 1,22 |
| REAL | 38 | 54 | 10 | 40 | 1,55 |
| REAL | 51 | 68 | 10 | 40 | 2,07 |
| REAL | 63,5 | 81 | 10 | 40 | 2,51 |
| REAL | 76 | 95 | 10 | 40 | 3,50 |
| REAL | 102 | 121 | 10 | 40 | 4,60 |

PROVIDENCE - furtun pentru absorbţie (full-vacuum) şi refulare cu tub din viton, special realizat pentru vehicularea substanţelor chimice sau petroliere extrem de corozive şi  uleiuri fierbinţi, recomandat la încărcarea şi descărcarea cisternelor auto sau CFR.

temperatura de lucru	: -25(C ( +120(C;

tubul				: negru, neted, viton;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă, plus fir elicoidal din oţel şi fir de cupru

pentru descărcare antistatică la cerere;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc cloroprenic de înaltă rezistenţă la ozon, abraziuni, ulei şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea continuă maximă la care se execută este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m sau 40m la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVIDENCE | 19 | 30 | 10 | 40 | 0,68 | 85 |
| PROVIDENCE | 25 | 38 | 10 | 40 | 0,99 | 170 |
| PROVIDENCE | 32 | 46 | 10 | 40 | 1,46 | 230 |
| PROVIDENCE | 38 | 52 | 10 | 40 | 1,63 | 280 |
| PROVIDENCE | 51 | 68 | 10 | 40 | 2,77 | 400 |
| PROVIDENCE | 63,5 | 81 | 10 | 40 | 3,08 | 480 |
| PROVIDENCE | 76 | 95 | 10 | 40 | 4,00 | 650 |
| PROVIDENCE | 80 | 100 | 10 | 40 |  |  |
| PROVIDENCE | 102 | 122 | 10 | 40 | 6,00 | 850 |
| PROVIDENCE | 152 | 182 | 10 | 40 |  |  |

PROVIDENCE/5/SPECIAL - furtun pentru absorbţie (full-vacuum) şi refulare cu tub din viton, special realizat pentru vehicularea substanţelor chimice sau petroliere extrem de corozive şi  a uleiurilor fierbinţi, recomandat la încãrcarea şi descãrcarea cisternelor auto sau CFR.

temperatura de lucru	: -25(C ( +100(C;

tubul				: negru, neted, viton;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus fir elicoidal din oţel şi fir de cupru

pentru descărcare antistatică la cerere;

acoperirea	: neagră, netedă, viton, înaltă rezistenţă la  ozon, abraziuni, ulei şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea continuă maximă la care se execută este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m sau 40m la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVIDENCE/5 | 19 | 30 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 25 | 38 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 32 | 46 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 38 | 52 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 51 | 68 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 63,5 | 81 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 76 | 95 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 80 | 100 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 102 | 122 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 152 | 182 | 5 | 20 |
| PROVIDENCE/5 | 220 | 262 | 5 | 20 |

PROVIDENCE/10/SPECIAL - furtun pentru absorbţie (full-vacuum) şi refulare cu tub din viton, special realizat pentru vehicularea substanţelor chimice sau petroliere extrem de corozive şi  a uleiurilor fierbinţi, recomandat la încãrcarea şi descãrcarea cisternelor auto sau CFR.

temperatura de lucru	: -25(C ( +100(C;

tubul				: negru, neted, viton;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus fir elicoidal din oţel şi fir de cupru

pentru descărcare antistatică la cerere;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc cloroprenic de înaltă rezistenţă la  ozon, abraziuni, ulei şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea continuă maximă la care se execută este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m sau 40m la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVIDENCE/10 | 220 | 262 | 10 | 40 |  |  |

TEFLEX/LL /EN12115 - furtun de calitate premium pentru servicii de absorbtie şi refulare, care datorită tubului din FEP (teflon) poate vehicula o gamă diversă de substanţe chimice (acizi, solventi, etc).

Tubul poate fi sterilizat cu abur la 150º C

temperatura de lucru	: - 40(C ( + 150(C;

tubul	: Teflon neted de calitate alimentara conform standard EN 12115 -USP Class VI si FDA tittle 21, item 177.1550;

inserţia	: pânză  sintetică de înaltă rezistenţă plus fir elicoidal din oţel si fir de cupru pentru descarcare electrostatica;

acoperirea	: portocalie, netedă, cauciuc sintetic cu un conţinut care asigură o înaltă rezistenţă la ozon şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 40m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEFLEX | 13 | 25,5 | 16 | 64 | 0,50 | 130 |
| TEFLEX | 19 | 31,5 | 16 | 64 | 0,70 | 190 |
| TEFLEX | 25 | 37,5 | 16 | 64 | 0,95 | 225 |
| TEFLEX | 32 | 45 | 16 | 64 | 1,16 | 265 |
| TEFLEX | 38 | 51,5 | 16 | 64 | 1,37 | 340 |
| TEFLEX | 51 | 65,5 | 16 | 64 | 1,98 | 415 |
| TEFLEX | 63,5 |  | 16 | 64 |  |  |
| TEFLEX | 76 |  | 16 | 64 |  |  |
| TEFLEX | 80 |  | 16 | 64 |  |  |

TEFSTAR - furtun de calitate premium pentru servicii de absorbtie şi refulare, care datorită tubului din PTFE (Teflon) poate vehicula o gamă diversă de substanţe chimice (acizi, solventi, etc).

temperatura de lucru	: - 40(C ( + 150(C;

tubul				: neted, din Teflon (PTFE);

inserţia	: pânză  sintetică de înaltă rezistenţă plus fir elicoidal din oţel si fir de cupru pentru descarcare electrostatica;

acoperirea	: portocalie, netedă, cauciuc sintetic cu un conţinut care asigură o înaltă rezistenţă la ozon şi condiţii atmosferice vitrege.

Se poate steriliza cu abur la 150º C.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 60m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 30m sau 20m, la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEFSTAR | 19 |  | 16 | 64 |
| TEFSTAR | 25 |  | 16 | 64 |
| TEFSTAR | 32 |  | 16 | 64 |
| TEFSTAR | 38 |  | 16 | 64 |
| TEFSTAR | 51 |  | 16 | 64 |
| TEFSTAR | 63,5 |  | 16 | 64 |
| TEFSTAR | 76 |  | 16 | 64 |
| TEFSTAR | 80 |  | 16 | 64 |

PHARMATOP - furtun de calitate premium, foarte usor, pentru servicii de absorbtie şi refulare, care datorită tubului din UHMWPE (polietilena reticulata) poate vehicula o gamă diversă de produse, in special farmaceutice, cosmetice, detergenti chimici pentru igienizari, vopsele si produse sanitare.

temperatura de lucru	: - 40(C ( + 100(C;

tubul				: alb,  neted, din polietilena reticulata (UHMWPE);

inserţia	: pânză  sintetică de înaltă rezistenţă plus fir elicoidal din oţel si fir de cupru pentru descarcare electrostatica;

acoperirea	: galbena, netedă, cauciuc sintetic cu un conţinut care asigură o înaltă rezistenţă la ozon şi condiţii atmosferice vitrege.

Se poate steriliza cu abur la 130º C timp de 15 minute.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 60m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 30m sau 20m, la cerere.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHARMATOP | 19 |  | 16 | 64 |
| PHARMATOP | 25 |  | 16 | 64 |
| PHARMATOP | 32 |  | 16 | 64 |
| PHARMATOP | 38 |  | 16 | 64 |
| PHARMATOP | 51 |  | 16 | 64 |
| PHARMATOP | 63,5 |  | 16 | 64 |
| PHARMATOP | 76 |  | 16 | 64 |
| PHARMATOP | 80 |  | 16 | 64 |