VICTORIA  furtun construit pe dorn pentru abur de înaltă presiune, realizat pentru vehicularea aburului saturat în controlul căldurii, lupta contra incendiilor, dezgheţări, încălzirea cazanelor, vagoanelor, utilizat in industria chimica, petrochimica, santiere navale, etc..

temperatura de lucru	: - 40C  +210C;

tubul	: negru, neted, cauciuc EPDM cu o compoziţie  specială pentru a rezista la abur saturat;

inserţia	: doua straturi de plasă de oţel sudată în puncte pentru a preveni spargerea;

acoperirea	                 	 : neagră, netedă, cauciuc EPDM cu o excelentă rezistenţă la temperaturi

înalte, condiţii atmosferice vitrege şi abraziuni.

Acest furtun poate atinge valori de varf ale temperaturii de 230C - abur supraincalzit.

Pentru a avea o viata lunga, se recomanda spalarea sa dupa fiecare folosire.

Lungimea continuă maximă la care se produce este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m sau 40m, la cerere.

.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VICTORIA | 10 | 21 | 18 | 180 | 0,44 |
| VICTORIA | 13 | 25 | 18 | 180 | 0,53 |
| VICTORIA | 16 | 28 | 18 | 180 | 0,60 |
| VICTORIA | 19 | 31 | 18 | 180 | 0,68 |
| VICTORIA | 25 | 37 | 18 | 180 | 0,90 |
| VICTORIA | 32 | 46 | 18 | 180 | 1,30 |
| VICTORIA | 38 | 54 | 18 | 180 | 1,60 |
| VICTORIA | 51 | 67 | 18 | 180 | 2,20 |
| VICTORIA | 63,5 | 84 | 18 | 180 | 3,80 |
| VICTORIA | 76 | 97 | 18 | 180 | 4,66 |
| VICTORIA | 102 | 124 | 18 | 180 | 6,50 |

VAPOFER  - furtun pentru abur de înaltă presiune, realizat pentru vehicularea aburului saturat în controlul căldurii, lupta contra incendiilor, dezgheţări. Este executat conform BS 5342-2B.

temperatura de lucru	: -40C  +210C;

tubul	: negru, neted, cauciuc EPDM cu o compoziţie specială pentru a rezista la abur saturat;

inserţia	: două straturi din plasă de otel, sudate în puncte;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc EPDM/NBR cu o excelentă rezistenţă la temperaturi înalte, produse petroliere, condiţii atmosferice vitrege şi abraziuni.

Acest tip de furtun poate atinge si valori de varf ale temperaturii de 230 C, presiune de 18 atm, abur supraincalzit.

Pentru a avea o viata lunga, se recomanda spalarea sa dupa fiecare folosire.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 120m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m şi 40m, la cerere.

| TIP furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAPOFER | 13 | 27 | 18 | 180 | 0,65 |
| VAPOFER | 19 | 33 | 18 | 180 | 0,82 |
| VAPOFER | 25 | 40 | 18 | 180 | 1,11 |
| VAPOFER | 32 | 48 | 18 | 180 | 1,35 |
| VAPOFER | 38 | 54 | 18 | 180 | 1,63 |
| VAPOFER | 51 | 69 | 18 | 180 | 2,53 |
| VAPOFER | 63,5 | 84 | 18 | 180 | 3,93 |
| VAPOFER | 76 | 101 | 18 | 180 | 5,15 |
| VAPOFER | 102 | 128 | 18 | 180 | 7,98 |

MANITOBA BLACK - furtun recomandat la vehicularea aburului saturat cu presiunea maximă de lucru de 6-8 atm.

temperatura de lucru	            : -35C  +170C;

tubul					: negru, neted, cauciuc EPDM cu o compoziţie rezistentă la efectele 					  produse de vapori;

inserţia				: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc EPDM cu o compoziţie care să reziste   excellent la temperaturile înalte, condiţii admosferice vitrege, abraziuni, ozon.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANITOBA | 13 | 25 | 8 | 80 | 0,40 |
| MANITOBA | 16 | 28 | 8 | 80 | 0,46 |
| MANITOBA | 19 | 32 | 8 | 80 | 0,58 |
| MANITOBA | 25 | 37 | 6 | 50 | 0,72 |
| MANITOBA | 32 | 47 | 6 | 50 | 1,00 |
| MANITOBA | 38 | 54 | 6 | 50 | 1,20 |
| MANITOBA | 51 | 68 | 6 | 50 | 1,68 |
| MANITOBA | 63,5 | 84 | 6 | 50 | 2,65 |
| MANITOBA | 76 | 96 | 6 | 50 | 3,00 |
| MANITOBA | 102 | 122 | 6 | 50 | 3,80 |

MANITOBA WHITE - furtun recomandat la vehicularea aburului saturat cu presiunea maximă de lucru de 6 atm.

temperatura de lucru	            : -35C  +170C;

tubul					: alb, neted, cauciuc epdm cu o compoziţie rezistentă la 					           		efectele produse de vapori;

inserţia				: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea	: albă, netedă, cauciuc epdm cu o compoziţie care să reziste   excelent la temperaturile înalte, condiţii admosferice vitrege, abraziuni, ozon.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANITOBA | 10 | 21 | 6 | 60 |
| MANITOBA | 13 | 23 | 6 | 60 |
| MANITOBA | 15 | 25 | 6 | 60 |
| MANITOBA | 19 | 31 | 6 | 30 |
| MANITOBA | 20 | 33 | 6 | 30 |