Mod de folosire

1) Indepartarea ruginii
- la rece: imersie sau diluat până la 50% în recipient de plastic sau Inox, de la10 minute pana la 1 oră, după scufundare in functie de grosimea ruginii (nu se amestecă în baie calităţi diferite de metale).
- la cald: DEPAL9 40% + 60% apă la maxim 30 ° C timp de 20 de minute.
cu o pensula sau perie pentru zone mici sau prea mari dimensiuni în aceeaşi diluţie.
- În toate cazurile, nu se clăteşte cu apa, dar se usuca cu aer comprimat sau cu rumeguş.

2) Pasivizare
DEPAL9 se diluează în apă in proportie de 80%, la 30 ° C.

3) Fosfatare
DEPAL9  transformă fierul în fosfat de fier, ce este mult mai rezistent la oxidare:
  diluare 50% la rece sau optim la 30 ° C.
- Nu clatiti. În caz de praf alb, ştergeţi sau periati uşor.
- Notă: In cazul pieselor foarte grase, este recomandabil să se degreseze înainte de fosfatare.

4) Detartraj
DEPAL9 diluat in proportie de 5 la 20% în apă. Clătiţi bine. În ţeavile de încălzire, asigură un sistem pentru degazare cea mai mare de locuri.

UTILIZARE

- Depal 9 fiind un produs ce beneficiaza de ultimile tehnici de indepartarea ruginii de pe metale si o excelenta pasivizare, se recomanda in mod deosebit a se folosi pe toate suprafetele metalice oxidate. (Exclus in cazul aliajelor usoare).

- Dezoxidare, pasivizare, o singura operatie pe toate piesele metalice, table, scule, masini, etc.

- Pasivizare pentru conservare inainte de depozitare, pentru toate piesele din otel, pasivizare dupa sablare.

- Eliminarea de ruginii la partea de jos a rezervoarelor de lapte, pe pardoseli cu gresie, in
fabricile de produse lactate.

- Tratament complet al ruginii sau metalului curat inainte de vopsire in constructii metalice. Dacă este necesar, periati impuritatile şi piesele non aderente.

- Înlăturarea urmelor de borax la suduri, diluare în 85% apă.

- Detartrare canalizare şi ţevi, faianţă sau tabla emailata.

- Detartrare orice material inoxidabil, blocuri de încălzire, bobine şi rezistenţe în contact cu apa in curatatoarele cu presiune.

- Dupa care clatiti.

- Nu se aplica pe pietrele calcaroase: marmura, calcar, nici pe  metale galvanizate,  cositorite sau temperate, precum si piese alezate sau rectificate.

Siguranta, Securitate

- Coroziv, Ne-Inflamabil.

- In cazul de contact cu pielea sau cu ochii, clătiţi bine cu apă rece zonele afectate.

- Purtarea ochlarilor si a manusilor de protectie este obligatorie.

- În conformitate cu legislaţia aferenta proceselor şi produselor utilizate pentru materiale de curăţare şi obiectele destinate să vină în contact cu alimente, produse alimentare şi băuturi pentru om şi animale. Clătirea necesara după aplicatiile din industria alimentara.