Vopsea lavabila de interior

Produs

Dispersie pentru pereti interiori diluabila in apa pe baza de amestec polimerizat acrilic.

Utilizare

Aplicabila pe pereti si tavane pe orice fel de suprafete interioare care nu necesita pretentii mari.

Proprietati

- inodor

- rezistent la spalare

- cu bune capacitati de aplicare cu pensula ( nu se aplica prin stropire cu airlless).

Pretratarea

Suprafata trebuie sa fie uscata, rezistenta precum si fara praf si impuritati. In caz ca este necesar un strat initial (amorsa), se va utiliza grundul Röfix Hydrosol Tiefgrund.

Aplicarea

Rofix Innenfarbe poate fi aplicata cu pensula sau cu rola. In cazul unor suprafete puternic absorbante primul strat se va dilua cu pana la 10% apa. Pentru tencuiala cu granulatie mai mare se poate dilua mai mult. Uscarea survine dupa cca. 12 ore ( in functie de vreme). Nu se aplica la temperaturi sub +50C. Ustensilele se spala cu apa imediat dupa folosire. Nu se amesteca cu alte vopsele sau diluanti.

Instructiuni speciale

Datele privind consumul sunt valori orientative, care depind de rugozitate si de capacitatea de absorbtie a suprafetei precum si de tehnica de aplicare.

Datele din aceasta fisa tehnica corespund stadiului actual al cercetarilor si realizarilor noastre.

Calitatea produselor ROFIX si materiile prime folosite se verifica in mod continuu. Astfel se asigura o calitate constanta a acestora.

Serviciul nostru de consultanta tehnica va sta la dispozitie pentru orice intrebari referitoare la utilizarea si aplicarea produselor noastre.

Livrarea

In galeti de material plastic a 24 kg .

Se depoziteaza in locuri racoroase, ferite de inghet. Interval de depozitare: max. 12 luni.

Date tehnice

| Consum: | ca. 0,15 – 0,25 kg/m2/strat |
| --- | --- |
| Greutate specifica | cca. 1,6 kg/ L |
| Valoare pH | cca. 8,5 |
| Periculozitate la incendii | Fara |
| Date tehnice de siguranta | Fara clasa de toxicitate RID/ADR fara pericol. |