

Caracteristici tehnice

Vopsea marcaj rutier „KONTUR”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produs | Vopsea acrilica de trafic pentru uz direct pentru marcare atat in oras cat si in afara acestuia, pentru folosirea impreuna cu microbile. | |
| Simbol | 20.30.12.0 | |
| Certificari | IPPDP (Institutul Polonez pentru Drumuri si Poduri): | AT/2006-03-1266/1 |
| Certificat de igiena de la Institutul Polonez National : | HK/B/1267/01/2010 |
| Certificat Caracteristic pentru Siguranta Produselor: | 046/IPO-BC/2006 |
| Certificat National de Calitate: | Agrement tehnic 004-07/1430-2014 eliberat de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii |
| Proprietati | Vopseaua este facuta pe baza de rasini acrilice. Compozitia chimica a vopselei „Kontur” ii garanteaza o lunga durata de viata, uscare rapida dar si un alb imaculat. | |
| Aplicare | Este recomandata aplicarea vopselei Kontur pe drumuri si suprafete de trafic (autostrazi, intersectii, parcari) curate, uscate si continue.  Vopseaua „Kontur” e pregatita pentru uz direct. La temperaturi de sub 10 °C, poate fi diluata cu 2 sau 3% solvent. Marcarea trebuie facuta la temperaturi nu mai joase de 5 °C pe suprafete curate si uscate, cu pistoale pneumatice sau de tip „airless”. Curatarea echipamentului trebuie facuta cu solventi organici. Aplicarea optima este de la 540 g/ la 1.000 g/, care ofera, cu microbilele, grosime de la 350 µm la 600 µm. Aditia de microbile trebuie sa fie de la 200 g/ la 400 g/. Aplicarea microbilelor trebuie efectuata sub presiune, nu mai tarziu de 5 secunde de la aplicarea vopselei. Timpul de uscare completa variaza de la 15 la 30 de minute in functie de conditiile climatice. | |
| Mod de aplicare | Vopseaua este proiectata pentru marcatoare pneumatice sau de tip „airless”. | |
| Caracteristici tehnice | Nume | Vopsea marcaj rutier „Kontur” |
| Domeniu de aplicare | Pentru marcare in conditii de oras si pe drumuri fara iluminare. |
| Densitate | 1,6+-0,05 |
| Parte solida | 77%+-3% |
|  |  |
| Vascozitate cu 200+-0,5 (cupa Ford-B3- 4mm) | 85-115 min |
| Filtrare | 140 µm |
| Solvent | KONSOLV | |
| Ambalare | Containere de metal de 33 kg | |
| Garantie | 12 luni de la data producerii daca este depozitata in containerele originale inchise ermetic, fara a fi expusa la actiunea directa a razelor soarelui sau temperaturi de sub 5 °C. | |
| Culori aditionale | Vopseaua este fabricata si in culorile galben, rosu, albastru si negru | |
| Producator | KONTUR SP Zoo-Polonia | |

SC VIKOS IMPEX UTILAJE SRL