SAPA PERLITICA USOARA 1100

SAPA PERLITICA USOARA 1100 (1100 kg/m3) - este un material de doua ori mai usor decat o sapa densa, utilizat pentru imbunatatirea termoizolarii planseelor, ca suport de pardoseala sau beton usor de panta pentru terase. Sapa are o rezistenta suficienta pentru montarea pardoselilor de tip gresie, piatra naturala, parchet flotant sau pentru lipirea, cu flacara sau cu adeziv, a membranelor hidroizolante.

CALITATI SPECIALE

-  Material usor

- Nu necesita strat protector de sapa densa pentru aplicarea pardoselilor mentionate  sau a membranelor hidroizolante

- Rezistenta termica de 4 ori mai mare decat a unei sapa dense ( din nisip cu ciment)

- Proprietati fonoizolante

- Permite prepararea si aplicarea mecanizate

- Permite un grad inalt de finisare mecanizata ( elicoptare )

- Clasa de reactie la foc A1

- Se aplica in straturi cu grosimea cuprinsa intre 3 si 30 cm

- Se preteaza la orice tip de armare: armare dispersa, armare obisnuita cu plasa metalica, in conditiile respectarii prevederilor reglementarilor in vigoare (dozaj material de armare/mc sapa, grosime minima a stratului de sapa peste armatura metalica)

- Are o buna rezistenta  la inghet –dezghet ( gelivitate)

- Produsul este conform  SR EN 13813-2003

DOMENII DE APLICARE

-      Inlocuieste,  intr-un singur strat, mai economic si rapid, sistemul dublustratificat format din sapa densa peste placa de polistiren extrudat

-      Straturi suport (sape) usoare ( densitate de 1100 Kg/m3)  pentru pardoseli interioare si exterioare , cu retele orizontale  de apa, termice si electrice inglobate.

- Imbunatatirea izolatieie termice si fonice a teraselor cladirilor de orice fel.

- Imbunatatirea izolatieie termice si fonice a planseelor peste subsoluri

-	Beton usor de panta pentru terase, suport pentru membrane hidroizolatoare

- Aplicata pe folie PEE sau PVC si pat din perlit uscat realizeaza sisteme de protecite termica si fonica (SISTEM  IZO-PAT)

- Reducerea  cu 40% a incarcarii teraselor

-     Reducerea cu 40% a incarcarii planseelor peste  subsoluri

SUPORTURI  DE APLICARE

- Plansee si elemente din beton armat

- Dale din beton

- Plansee metalice rigide

- Plansee din lemn, rigide acoperite cu folie impermeabila

- Polistiren extrudat  pe suport rigid

- Pat granular uscat acoperit cu folie impermeabila

CARACTERISTICI DUPA MATURARE

- densitate:    1100 kg / m3

- coeficient de conductivitate termica:    0,27 W / m K

- rezistenta la compresiune:  min 5 N / mm2 (500 tone/m2)

- se incadreaza in  SR EN  13813-2003

CONSUMURI SPECIFICE / 1 MC de sapa

Perlit IZO-PAT ( saci de 100 litri)  -  	11 saci

Ciment 42,5 N ( saci de 40 kg )		330 kg

Nisip 0-4( sac de 40 kg)			640 kg

PROCEMA PERLIT SRL    Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, judetul Ilfov, Romania, J/23/1940/12.12.2003, CUI 15994196

Tel.0371407084, Fax 0372876826 tel. mobil  0720.010.146, e-mail: claudiu.somacescu@procema.ro

# Text boxes

SC PROCEMA PERLIT SRL

Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, judetul Ilfov, Romania,

J/23/1940/12.12.2003, CUI 15994196

Tel.0371407084, Fax 0372876826 tel. mobil  0720.010.146,

e-mail: claudiu.somacescu@procema.ro; www.procemaperlit.ro

COD IBAN  RO97RZBR0000060004035690 pentru RON

COD IBAN  RO21RZBR0000060004551061pentru EURO,

Raiffeisen Bank Agentia Toporasi