Technical Details For Soccer Grass 60 DOUBLE T

Name of the product Soccer Grass 60 DOUBLE T Short application Soccer Characteristics Monofilament Soccer Grass 60 Double T Colour Field green + Olive green Composition 100% Polyethylene Dtex/Denier 14.500 Dtex Structure Monofilament Thickness 145 microns Pile height 60 mm Stitches 8.000/sqm Pile weight 1.450 gr/sqm Total pile weight 1.450 gr/sqm

Radigreen® è il marchio del filato in poliolefine o poliammide per erba sintetica, utilizzato per i campi sportivi, per usi decorativi e landscaping. Disponibile in diverse tipologie e vari colori, Radigreen® garantisce ottime performance rispettando le più severe normative internazionali in materia di protezione ambientale: sicurezza di utilizzo, smaltimento e riciclo. L’esperienza maturata e le continue ricerche sviluppate in team con i nostri clienti ci permettono di rispondere alle richieste sempre più specifiche di un settore che è in continua evoluzione. Ogni fase del ciclo produttivo Radigreen® è gestita e monitorata da sistemi di controllo moderni e certificati. Estrusione, contemporanea colorazione in massa, nobilitazione con specifici additivi, controllo del titolo ed adeguati processi di stiro e stabilizzazione, assicurano e garantiscono una fibra resistente all’abrasione a all’azione dei raggi UV. Un’attenta verifica della qualità anche nei successivi processi di torcitura, arricciatura e bobinatura rappresenta un’ulteriore garanzia di controllo sul prodotto finale destinato ai clienti.