Environmental solutions

Referitor la: testare METS

In atentia persoanelor interesate

Am definitivat de curand un test orb al echipamentului nostru METS la un santier de transfer de materiale periculoase pentru McQuillans Envirocare in Co. Antrim, Irlanda de Nord cu rezultate mai mult decat corespunzatoare incluse in aceast raport.

Am initiat un scenariu de tratament al solului fara a avea cunostinte anterioare despre tipul sau nivelul de contaminare pe care le vom trata prin procesul METS. Ni s-au prezentat doua mostre diferite de sol pentru tratare fara efectuarea unui pre-test pentru vreun tip de contaminant, nivel de contaminare sau bionutrienti.

Solul a fost tratat in procese scurte folosind presiune si rate de alimentare variate in scopul propriului nostru training. O mostra a fost prelevata imediat anterior teatamentului si la doua saptamani dupa tratament.

Raport de analiza a solului

L530173 McQuillan Envirocare: McQuillan Envirocare

| Nr. de laborator STL | 1066591 | 10665912 | 10665913 | 10665914 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referinta mostrei clientului | Mostra A30PSI | Mostra B40PSI | Mostra B30PSI | Mostra B30PSIx 2 ori |

| Analit | Metoda | Unitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfat de tip SO3, solubil in apa | 46 | g/l | 1,7 | 0,009 | <0,000 | 0,050 |
| TOC prin aprindere in oxigen | 27 | % | 6,7 | 1,3 | 0,66 | 1,2 |
| TPH prin GC (>C6>C40) | 317 | Mg/kg | 12000 | 1000 | 330 | 1300 |
| Contaminare initiala |  |  | >100.000* | >6.500 | >6.500 | >6.500 |
| Matricea testata |  |  | Sol/nisip | Nisip** | Nisip** | Nisip** |
| NPK |  |  | ? | ? | ? | ? |
| Procentul reducerii / 2 saptamani |  |  | 88% | 85% | 95% | 80% |

* Mostra de sol A a reprezentat un amestec necunoscut de combustibil ilegal tip diesel (rosu) care fusese modificat chimic cu o serie de acizi si substante chimice pentru a elimina culoarea vopselei pentru vanzare / folosire ca si combustibil rutier. Nu am definitivat inca o analiza completa chimica completa a a acestui material dar cel mai bine este sa il categorisim drept material periculos.

** Mostra de sol B a reprezentat o matrice de nisip golita compusi organici (NPK) care oferit o sursa de nutrienti pentru bacterii. Degradarea experimentata provenea exclusiv din digestia bacteriilor iar combustibilul de petrol (tph) a fost singura sursa de hrana organica din cadrul matricei.

Dupa cum puteti vedea din cifrele prezentate, am ajuns la o reducere intre 80 si 95% in mai putin de doua saptamani. Sunt increzatori ca daca am cunoaste dinainte tipul, nivelul si cerintele referitoare la nutrienti, am putea depasi atat reducerea cat si nivelurilor timpului de curatare, in acelasi timp reducand in mod semnificativ costurile de remediere.

In prezent acceptam oferte pentru a lansa procesul METS pe piata, oferind economii semnificative de timp si de cheltuieli  comparativ cu metodologiile actuale. Va rog sa ma contactati in cel mai scurt timp posibil pentru a va raspunde la intrebarile pe care le aveti cu privire la serviciile noastre.

Cu stima,

Alexandru Burlacu

Direcor al MB Environmental Solutions Romania

| Environmental solutions |  |
| --- | --- |

Cum trateaza METS un metal solubil?

- Procesul METS trateaza in primul rand metalele solubile convertindu-le in stare nesolubila. In caz de plumb solid sau Pb++ adaugam Sulf nativ sau S- pentru a deveni PbS sau sulfura de plumb sau galena minerala. Aceasta este o stare benigna ne-solubila care se gaseste in mod natural.

In cazul in care nivelul de actiune este sub cel ramas de PbS, proiectul este complet. Daca totusi solul nu corespunde criteriilor totale, putem avea o alta abordare. Solul contaminat cu metale solubile poate fi tratat cu un intensificator de precipitare pentru a mari solubilitatea. In timpul tratamentului solurile tratate sunt asezate pe un lizimetru, fiind spalate cu o solutie apoasa pentru indepartarea substantelor solubile din el. Precipitantul este colectat si reciclat.

A treia solutie gasita ar fi probabil o combinatie de metale si metale lichide, ca de exemplu plumbul si culprit. Inaintea tratamentului din cadrul procesului METS, veti trata solul din punct de vedere gravimetric pentru indepartarea componentului metalic, mai mult ca sigur gloante de la o tragere sau sudura de plumb dintr-o unitate industriala. In functie de nivelurile ramase, puteti ulterior trata restul printr-una  dintre metodele de mai sus ale procesului METS.

- Siguranta utilizarii finale a locului este cruciala. Pe durata procesarii, solurile afectate trebuie controlate din punct de vedere al posibilibilatii existentei prafului fugitiv  pentru protectia muncitorilor si zonelor inconjuratoare. Dupa cum se mentioneaza mai sus, in functie de cerintele santierului, putem indeparta cantitatea necesara de metal sau metal solubil in limitele de siguranta.

- Conversia este permanenta cu exceptia expunerii la conditii extreme de acide  cu o valoare a pH-ului de 1,5 sau mai mica.

Un pamant mai curat

Environmental solutions

Servicii de remediere a solurilor METS

METS reprezinta o descoperire majora a stiintei pentru remedierea solurilor contaminate. METS a fost creat si dezvoltat dupa cercetari lungi si teste ale altor tehnologii de imbunatatire. Majoritatea tehnologiilor precedente sunt foarte limitate sau prezinta deficiente. METS depaseste aceste limite si deficiente la un nivel imposibil pentru alte sisteme de remediere disponibile pe piata.

Totusi, METS are un design si o aplicatie relativ simple si se bazeaza in totalitate pe produse dovedite pentru tratament si componente de prelucrare.

Capacitatea de prelucrare. Liniile echipamentului de prelucrare pentru remediere includ patru tipuri de configuratii pentru tratarea a 27.42 pana la 201.08m metri cubi de sol pe ora. Niciun proiect nu este atat de mare incat sa reprezinte o problema pentru METS. Echipamentul este atat de eficient incat singura problema pe care o puteti avea este numarul si capacitatea incarcatoarelor necesare pentru a tine pasul cu acest produs.

Metoda de tratare:  METS este creat pentru a functiona cu orice substanta reactiva solubila de contaminare sau cultura microbiala care a fost produsa si amestecata in mod corespunzator conform instructiunilor noastre. Flexibilitatea presupune ca noi putem alege (lucrand cu proprietarul si agentia de reglementare) cel mai eficient si adecvat tratament pentru problemele de decontaminare a solului luand in considerare tipul de sol, conditia acestuia si temperatura sa, etc. Flexibilitatea presupune posibilitatea de a ne garanta munca.

Rezultatele tratamentului : In cadrul procesului METS, agentii de contaminare sunt fie distrusi fie transformati in substante inofensive pentru mediu (prin reactii chimice sau prin degradare). Mai mult, metoda prin care substantele reactive sunt introduse in procesul de contaminare produce rezultate mai rapide decat alte metode. In special, tratamentul biologic poate produce rezultatele dorite in cateva zile ci nu luni.

Impactul asupra mediului :

METS nu produce produse secundare cu efecte negative asupra mediului, nu degaja caldura (nu este implicat niciun process termic) si de pe santierul unde se aplica tratamentul nu se transporta niciun material periculos sau toxic. Solutiile reactive pe care le utilizam nu reprezinta niciun pericol pentru mediu ; acestea sunt in totalitate biodegradabile . Motorul care actioneaza echipamentul METS nu produce zgomotele si nici nu degaja gazele pe care le produce un generator de marime medie, alimentat cu benzina.

Imapcte asupra sanatatii, sigurantei si mediului

Nu exista efecte negative semnificative asupra sanatatii, sigurantei si mediului asociate cu utilizarea METS. Nu exista riscuri semnificative, directe sau indirecte asupra publicului general atata timp cat echipamentul si santierul sunt in mod rezonabil asigurate impotriva persoanelor neautorizate. In special :

- Pericole chimice : Produsele chimice si biologice utilizate sunt biodegradabile si nu afecteaza mediul. Operatorii echipamentelor sunt specializati in manevrarea acestor materiale cu mare grija, cu posibilitatea aparitiei unor riscuri daca acestia se expun in mod direct la produs inainte ca acesta sa fie diluat in mod corespunzator. Nu exista riscuri pentru publicul larg atat cat produsele sunt ferite de acces si falsificare.

- Zgomot : Masina de prelucrare a solurilor atunci cand este pusa in functiune produce un zgomot comparabil cu zgomotul produs de un generator rezidential de marime medie alimentat cu benzina. Nivelul de zgomot este in mod obisnuit mai mic decat cel produs de echipamentul de incarcare care este utilizat pentru strangereasolului contaminat in masinarie. Operatorilor echipamentului nu li se cere sa poarte dispozitive de protectie a auzului.

- Poluarea aerului : Motorul respecta prevederile referitoare la emisiile current pentru acest tip de echipament

- Poluarea apei: in timpul procesului nu va exista contact cu apa subterana (solul contaminat fiind deja excavat) si nici nu se vor varsa substante chimice sau produse biologice, diluate sau nediluate, in canalizarile publice sau in canalele pluviale (nota: unele dintre aceste produse, in forma diluata, sunt de fapt prescrise pentru curatarea canalizarilor si canalelor pluviale). Cantitati mici de solutie diluata de tratament se pot fi infiltra in pamant ca produs derivat incidental al functionarii echipamentului. Lichidul se evapora rapid si/sau se va absorbi in solul depozitat ca urmare a procesului de remediere.

- Praful fugitiv: procesul poate produce praf incidental ca rezultat natural al ridicarii si bascularii solului daca acesta este extrem de uscat. Solul este umidificat in timpul procesarii. Asadar nu rezulta niciun fel de praf din actiunea de descarcare a solului remediat inapoi pe pamant. Solul remediat este intr-o stare de particule fine. Atunci cand se usuca complet, proces care dureaza cateva zile, exista posibilitatea ca vantul sa ridice un praf de pe mormanul de sol. Totusi acest praf provine din solul remediat si nu prezinta niciun fel de pericol pentru sanatate.

Aflati ce garantii veti primi

In cazul in care considerati costurile ca fiind ridicate iar perioada in care veti obtine rezultate este prea lunga, nu trebuie decat sa intrebati despre garantii. Majoritatea tehnologiilor de remediere sunt prea putin demne de incredere pentru a oferi garantii. Nu veti putea obtine mai mult decat promisiunea ca se vor depune toate eforturile necesare. Puteti chiar constata ca transportul solului contaminat catre o statie de tratare ecologica nu ofera nicio garantie – in special daca solul contine materiale periculoase.

Va puteti curata proprietatea contaminata pentru mai putini bani decat v-ar costa transportul si inlocuirea acestuia. Probabil chiar mult mai putin. Nu numai asta, ci va vom oferi si un pret fix pentru yard cub de sol. Singura variabila este cantitatea efectiva de sol pe care o procesam. Pentru aceasta rata fixa veti primi:

- Aducerea si montarea echipamentului nostru de remediere la locatia dvs.

- Procesarea de remediere si costurile mainii de lucru are loc in totalitate la fata locului

- Toate cele necesare pentru tratamentul de remediere

- Prelevarea de mostre si testarea de laborator anterior si ulterior tratamentului

- Plan de lucru si raport de finalizare a remedierii

- Management de proiect pentru intregul proces de remediere

- Rezultate garantate

- Liniste pentru dvs.

Gata ! Proiectul este gata. Problema este rezolvata.

# Sistemul nostru este foarte sigur si eficient

Noi nu vom lua solul contaminat de pe santier si nici nu il vom ingropa pe santierul dvs.

Acestea sunt “solutiile” vechi. In locul acestora, noi propunem ustensile brevetate pentru prelucrarea solului si o tehnologie de remediere chimica si biologica, pentru a trata si neutraliza intr-un mod corespunzator contaminarea insasi - fara a distruge nivelul de utilitate al solului.

Nu trebuie sa platiti de doua ori : odata pentru a transporta solul contaminat de pe santierul dvs. apoi pentru a-l inlocui cu u alt sol.

Sistemul nostru este multilateral. Sistemul nostru va trata efectiv orice tip de problema de contaminare, in cazul oricarei conditii a solului. Dumneavoastra expuneti-ne problema, iar noi o sa o rezolvam.

Sistemul nostru poate functiona pe santierul dumneavoastra. Punerea in functiune dureaza cateva minute si  nu cateva ore sau saptamani. Prelucrarea este rapida - mai rapida decat oricare alt sistem de decontaminare din gama existenta in comert, in prezent.

Sistemul nostru este accesibil. Sistemul nostru costa mult mai putin decat oricare alta metoda traditionala utilizata pentru remedierea unui santier contaminat. Iar rezultatele sunt garantate!