PARCHET DIN LEMN MASIV PENTRU PARDOSELI

-CLASE DE CALITATE-

SPECII: 	STEJAR,GORUN,FRASIN,SALCAM

| NR CRT. | DEFECTE | CLASE DE CALITATE |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | RUSTIC |
| A. Defecte naturale ale lemnului |
| 1 | Alburn | Nu se admite pe fata; se admite pe dos daca e sanatos. | Se admite pe fata pe maxim ¼ din suprafata piesei; se admite pe dos si canturi daca e sanatos. | Se admite pe fata si pe dos, daca este sanatos |
| 2 | Arcuiri,curburi | Nu se admit | Se admit la maxim 10 % din lot | Se admit |
| 3 | Coloratii anormale | Nu se admit pe fata; se admit pe dos si canturi, daca sunt sanatoase | Se admit pe fata, dos si canturi, daca sunt sanatoase | Se admit pe fata, dos si canturi, daca sunt sanatoase |
| 4 | Crapaturi | Nu se admit pe fata si canturi; se admit pe dos, daca nu depasesc ¼ din grosimea parchetului si 20 mm lungimea cumulata | Se admit pe fata in lungime cumulata de 20 mm si adancime de 1mm; se admit pe dos, pana la 50 mm lungime cumulate si ¼ din grosime; pe canturi se admit daca nu depasesc ¼ din lungimea piesei si ½ din grosime | Se admit cu conditia sa nu diminueze rezistenta piesei |
| 5 | Fibra inclinata | Nu se admite transversal pe piesa | Se admite | Se admite |
| 6 | Fisuri | Se admit daca nu depasesc 0,5 mm adancime si 10 mm lungime la maxim 10 % din lot | Se admit la maxim 30 % din lot | Se admit |
| 7 | Fladere anormale | Se admit la maxim 30 % din lot | Se admit pe fata si dos la maxim 15 % din lot | Se admit |
| 8 | Gauri si galerii de insect | Nu se admit | Nu se admit pe fata; se admit, maxim 5 gauri pe dos si canturi | Se admit, maxim 5 gauri pe fata, iar pe dos si canturi se admit nelimitat |
| 9 | Gelivuri si coaja infundata | Nu se admit | Nu se admit pe fata; se admit pe dos si canturi | Se admit pe fata,dos si canturi |

| NR CRT. | DEFECTE | CLASE DE CALITATE |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | RUSTIC |
| 10 | Inima lemnului | Nu se admite | Nu se admite pe fata; se admite pe dos si canturi, daca este sanatoasa | Se admite, daca este sanatoasa |
| 11 | Noduri sanatoase | Nu se admit | Se admit pe fata maxim 3 cu ф max de 8 mm ; se admit pe dos si canturi | Se admit |
| 12 | Noduri putregaioase | Nu se admit | Nu se admit pe fata se admit pe dos si canturi ф max de 10 mm si ¼ din grosimea piesei | Se admit |
| B. Defecte de prelucrare |
| 13 | Aschieri, smulgeri de fibre | Nu se admit pe fata; se admit pe dos si canturi, daca nu influenteaza rezistenta la uzura si abaterile limita dimensionale, la maxim 15 % din lot (STAS 228/1/87) | Se admit pe fata cu adancimea de maxim 1 mm; pe dos si canturi se admit daca nu influenteaza rezistenta la uzura si abaterile dimensionale limita ( STAS 228/1/87) | Se admit, daca nu influenteaza rezistenta la uzura |
| 14 | Lamba incompleta | Grosime minima 4 mm pe toata lungimea piesei | Grosime minima de 3 mm pe maxim 1/3 din lungimea piesei | Grosime minima de 2,5 mm pe maxim ½ din lungimea piesei |
| 15 | Parti nerindeluite | Nu se admit | Nu se admit pe fata; se admit pe dos si canturi, cu conditia sa se incadreze in tolerantele dimensionale admise (STAS 228/1/87) | Se admit pe maxim ½ din fata si nelimitat pe dos si canturi |
| 16 | Urme de prelucrare sau de ulei | Se admit, daca nu depasesc adancimea de 0,5 mm pe fata si maxim 1 mm pe dos si canturi, pe maxim ½ din suprafata la maxim 20 % din lot | Se admit pe fata, daca nu depasesc adancimea de 1 mm iar pe dos si canturi de 1,5 mm, la maxim 50 % din lot | Se admit |
| 17 | Umiditate | 10 % ± 2 % |
| 18 | Numarul defectelor admise aparute concomitent pe o piesa | Maxim 3 defecte, la maxim 30 % din lot | Maxim 4 defecte, la maxim 40 % din lot | Maxim 5 defecte, la maxim 60 % din lot |

Prezentele  conditii de calitate sunt stabilite pentru urmatoarea gama dimensionala de parchet:

Lungimi:	200;250;300;350;400;450;500 mm

Latimi:		35;40;45;50;60;65;70 mm

Grosimi:	22 mm