Fisa tehnica tavan extensibil

Date generale:

Pelicula de tavan extensibil are o grosime nominala de  0,17 mm si este fabricat in role cu latimi variabile – intre 1.35 m-2.4 m (in functie de tipul de material). Materialul este imbinat la distante egale de aprox 1,5 metri prin sudare cu ultrasunete pentru a obtine latimea dorita.

Profilul utilizat pentru montarea tavanului este in general din PVC alb mat , cu exceptia in care clientul specifica o culoare anume pentru a se potrivi cu culoarea foliei

Pentru forme tridimensionale, domuri sau bolti se utilizeaza profil din aluminiu eloxat la 20 de micronI.

GREUTATE MEMBRANA EXTENSIBILA - 0.23 kg/m² (+/- 5%)

GROSIME MEMBRANA - 0.17 mm

GREUTATE PROFIL - LU 01: 300g/m; LU 04: 383g/m.

FACTOR DE REFLEXIE TERMICA - NH/PTH - 0.15 - 0.16

ALUNGIRE LA RUPERE - 275% Longitudinal.

REZISTENTA - > 15 MPa

MEMORIE MOLECULARA – Materialul membrane contine molecule cu proprietatea de a retine forma.

TRANSMISIA SI REFLEXIA LUMINII

Tip material				Grad reflexie %			Transmisie%

Alb lucios				       78.8			   9.6

Alb mat				       81				   9.8

Semitransparent			      39.2				   75

CURATARE –Folositi substante neabrazive pentru curatarea tavanului. Intrebati-ne pentru a afla cea mai buna solutie potrivita tavanului dvs.

SECURITATE IMPOTRIVA INCENDIILOR  - Clasa CA2d conform P 118-99 - Ordinul nr.27/N/07.04.1999

GARANTIE – 12 ani garantie in conditiile in care instalarea se face de catre echipa Décor Expert