Sediu - 720165, Suceava, str. Calea Unirii 35, Suceava, Romania R.C. – J 33 / 760 / 2010 Tel/fax. 0230 535 608 , Fax - 0330 815 286 CUI - RO 27827850 Mobil – 0733 691 991 / 0733 691 992 e-mail – ramontstar@yahoo.com 0733 691 998 / 0743 399 130 ramontstar@gmail.com 0733 691 993 / 0733 691 994 web – www.ramontstar.bizoo.ro Cont: RO41 INGB 0000 9999 0435 8189 Banca: ING – Suceava RO63 BACX 0000 0010 7454 2000 Banca: Unicredit Tiriac – Suceava

# fisa tehnica

# ADMIX  - inlocuitor de var, plastifiant lichid pentru mortare si tencuieli

AVANTAJE:

- Aereaza si plastifiaza

- Reduce consumul de apa

- Reduce eflorescentele

- Foarte eficient

- Reduce costurile de constructie

UTILIZARE:

ADMIX – este un plastifiant lichid pentru mortare si tencuieli. Plastifiaza si aereaza mortarele. Imbunatateste prelucrabilitatea. Mareste volumul cu aproximatv 10%.  Reduce costurile de transport si de constructii. Foarte eficient.

DOZARE:

ADMIX liquid trebuie dozat in acelasi timp cu apa din amestec. Se recomanda dozarea in raport de 0.3%-0.6% din greutatea cimentului ( de la 75ml pana la 150 ml la 25 kg de ciment). Se amesteca foarte bine.

ATENTIE: Datorita diferitelor tipuri de ciment utilizate, este necesara efectuarea unei probe tehnologice care sa corespunda cerintelor Dvs.!

DEPOZITAREA SI VALABILITATEA:

A se pastra in spatii uscate si racoroase in ambalaje originale inchise etans la temperaturi cuprinse intre 0-40°C. Spatiile de depozitare trebuie sa fie ventilate. Produsul trebuie utilizat in decursul a 24 luni de la data fabricatiei indicate pe ambalaj.

INFORMATII TEHNICE:

Stare – lichid uniform de culoare rosie

Baza chimica – amestec de surfactanti

Densitatea -0.984 – 1.024g/cm3

pH – 9.30 – 11.30

Ambalaje –1L, 5L, 20L, 200L, 1000L

INFORMATII SPECIALE:

Producatorul nu este responsabil pentru orice consecinte rezultate din utilizarea preparatului contrar destinatiei sale. Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos. Inainte de a utiliza produsul trebuie consultata fisa cu date de securitate.