## Uleiul recordurilor mondiale

# MVX 500 4T - SAE 10W40

#### Ulei 100% semisintetic pentru motoarele motocicletelor în 4 Timpi

| CARACTERISTICI MEDII | UM | 10W40 |
| --- | --- | --- |
| Densitate la 20 ºC Vâscozitate cinematică la 40 ºC Vâscozitate cinematică la 100 ºC Indice de vâscozitate Punct de curgere Punct de inflamabilitate Cleveland Vâscozitate dinamică la -25ºC | Kg/m3 mm2/s mm2/s ºC ºC mPa.s | 872 92,5 14 155 -33 222 5800 |

UTILIZARE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptat la motoare puternic solicitate în condiţii de serviciu severe în toate anotimpurile: cross, oraş, stradă, autostradă.

Lubrifiază şi cutiile de viteză integrate şi este miscibil cu lubrifianţii de categorie similară.

PROPRIETĂŢI & AVANTAJE ------------------------------------------------------------------------------------------

- Gradul 10W40 facilitează demarajul la rece

- Lubrifiere rapidă după demarare

- Bun nivel de detergenţă şi de dispersivitate

- Proprietăţii de fricţiune adaptate permanent pentru o excelentă funcţionare a ambreiajului

- Foarte bună protecţie a motorului şi a cutiei de viteză contra uzurii

- Menţine performanţele iniţiale ale motorului şi oferă o protecţie optimă împotriva depunerilor

- Reduce emisiile poluante şi favorizează economia de carburant

OMOLOGARI                                                          SPECIFICATII                                                    .

JASO MA2                                                        API SL

M033YCO089

MA2

JASO T903 :2006

PERFORMANCE IS GUARANTEED

YACCO S.A.S

005-LAB/FT/23-2010/3324			         technique@yacco.com