## Uleiul recordurilor mondiale

# BVX C 100 80W90

## Ulei mineral superior pentru transmisii mecanice

| CARACTERISTICI MEDII | ### UM | 80W90 |
| --- | --- | --- |
| Densitate la 20 ºC Vâscozitate cinematică la 40 ºC Vâscozitate cinematică la 100 ºC Indice de vâscozitate Punct de curgere Punct de inflamabilitate Cleveand V.O. | Kg/m3 mm2/s mm2/s ºC ºC | 895 138 14.3 101 -27 220 |

UTILIZARE

Ideal pentru lubrifierea cutiilor de viteză, directiilor mecanice şi punţilor hipoide ale vehiculelor uşoare, ale camioanelor, utilajelor  pentru lucrări publice şi agricole, atunci când un ulei de extrema presiune 80W90 este recomandat de constructor.

Conceput pentru a răspunde exigenţelor sistemelor care functioneaza in conditii de serviciu severe ( Sarcina mare, solicitari termice, … ).

PROPRIETĂŢI ŞI AVANTAJE

- Gradul SAE 80W – 90 asigura un comportament excellent si o lubrifiere eficace intr-o plaja mare de temperatura

- Aditivare suplimentara permitand o rezistenta buna la oxidare si o protectie buna anti-uzura  chiar si la sarcini ridicate

- Proprietati excelente antispuma pentru o protectie permanenta contra coroziunii

- Proprietati antirugina chiar si in prezenta apei pe piese din otel sau cupru

- Stabilitate termică si mecanica  foarte bună permitand mentinerea vascozitatii in serviciu.

#### SPECIFICATIE

API GL5

MAN 342 type M-2

( Intervale intre schimburi pana la 160 000 Km. )

ZF TE-ML 01, 08A si 12A, 12E, 17B si 19B

BVX C 100 SAE 80W90 depăşeşte cu larghete performanţele definite mai sus si in consecinta raspunde exigentelor unui numar mare de constructori.

005-LAB/FT/48-2009/3414				technique@yacco..com