Uleiul recordurilor mondiale

# TRANSPRO 40 - SAE 15W40

Ulei mineral de înaltă gamă pentru motoare Diesel de camion, Utilaje din domeniul Lucrarilor Publice, Agricultura

| CARACTERISTICI MEDII | UM | 15W40 |
| --- | --- | --- |
| Densitate la 20 ºC Vâscozitate cinematică la 40 ºC Vâscozitate cinematică la 100 ºC Indice de vâscozitate Punct de curgere Punct de inflamabilitate Cleveland Vâscozitate dinamică la -20 ºC | Kg/m3 mm2/s mm2/s ºC ºC mPa.s | 884 103 14.2 140 -30 225 6400 |

Datele din acest tablou reprezintă valorile tipice de producţie şi nu constituie în nici un caz specificaţii

UTILIZARE

Conceput pentru a răspunde cerinţelor tehnice foarte severe ale noilor motoare Diesel cu emisii slabe ( EURO 5, EURO 4 si Euro 3 tehnologie SCR ( Folosirea de Adblue).

Recomandat pentru majoritatea motoarelor Diesel, cu supraalimentare sau nu, utilizând carburanţi cu procent ridicat sau scăzut de Sulf, ale motoarelor Camioanelor, utilajelor de Lucrari Publice sau Agricole.

PROPRIETĂŢI ŞI AVANTAJE

- Foarte înalt nivel de dispersivitate şi detergenţă.

- Excelente proprietăţi de antiuzură şi de anticoroziune

- Rezistenta sporita la forfecare garantand o stabilitate excelenta in serviciu

- Intervalul dintre schimburi prelungit ( 60.000 km conform preconizărilor constructorilor, serviciul efectuat şi calitatea carburantului utilizat).

- Permite menţinerea motorului curat impiedicand formarea de depuneri rezultate din combustie.

- Numeroase omologări şi specificaţii putând fi astfel utilizat atât în transporturi, lucrări publice, agricultură, pentru motoare fixe şi în unele cazuri pentru motoare marine.

### OMOLOGĂRI                                                PERFORMANTE

MAN M 3275                                                         ACEA E7 ( depaseste ACEA E5/E3/E2 ); ACEA A3/B3

MB-Approval 228,3                                              API CI-4 ( Depaseste API CH4/CG4 ) et API SL

MTU Tip 2                                                             GLOBAL DHD – 1

VOLVO VDS-3                                                      CATERPILLAR ECF-1

CUMMINS 20076/20077/20078

MACK EO-M Plus/RENAULT TRUCKS RLD-2

Satisface in egala masura exigentele unui numar mare de alti constructori: CASE, DAF, IVECO, JOHN-DEERE, SCANIA, …

Pentru motoare Euro 5/Euro4 cu DPF ( filtru cu particule ) si / sau care cer norma ACEA E6, a se utiliza uleiul sintetic YACCO TRANSPRO 65 SAE 10W-40

005-LAB/FT/ 17-2010/3307			                  technique@yacco.com