SOFLEX SH SPHERE

Lentila sferica din silicon hidrogel pentru 3 luni

| SPECIFICATIILE LENTILEI SH SPHERE |  |
| --- | --- |
| Material | FILCON V 3 |
| Continut de apa | 74% |
| Nuanta | clar |
| Grad de transmisie a luminii | 99.3% |
| Modulus (Mpa) | 0.35 |
| Raza de curbura | 7.40,7.60,7.80, 7.90, 8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30 mm |
| Diametru | 13.00, 13.50, 14.00, 14.50, 15.00 mm |
| Permeabilitatea la oxigen (DK) | 60.0 x 10-11 @ -3.00DS |
| Transmisibilitatea oxigenului (DK/L) | 44.0 x 10-9 @ -3.00DS |
| Grosime la centru | 0.14 mm @ -3.00DS |
| Puteri | +20.00 la –20.00 in pasi 0.25DS |
| Design lentila fata spate | lenticular sferic cu zona posterioara perifeala amortizata (blended bevel) margine uniforma |
| Ambalaj | 1 lentila in sticluta |

Intretinerea lentilelor

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN).

SOFLEX SH TORIC

Lentila torica din silicon hidrogel pentru 3 luni

| SPECIFICATIILE LENTILEI SH TORIC |  |
| --- | --- |
| Material | FILCON V 3 |
| Continut de apa | 74% |
| Nuanta | clar |
| Grad de transmisie a luminii | 99.3% |
| Modulus (Mpa) | 0.35 |
| Raza de curbura | 8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30 mm |
| Diametru | 13.00, 13.50, 14.00, 14.50, 15.00 mm |
| Permeabilitatea la oxigen (DK) | 60.0 x 10-11 @ -3.00DS |
| Transmisibilitatea oxigenului (DK/L) | 41.0 x 10-9 @ -3.00DS |
| Grosime la centru | 0.15 mm @ -3.00DS |
| Puteri | +20.00 la –20.00 in pasi 0.25DS |
| Cilindru | Pana la -15.00DS |
| Ax | Oricare |
| Design lentila fata spate | Lenticular cu balast prismatic Toric margine uniforma |
| Ambalaj | 1 lentila in sticluta |

Intretinerea lentilelor

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN).

SOFLEX SH SOFT K si SOFLEX SH SOFT K TORIC

Lentila moale pentru keratoconus din silicon hidrogel pentru 3 luni

| SPECIFICATIILE LENTILEI SH SOFT K si SOFT K TORIC |  |
| --- | --- |
| Material | FILCON V 3 |
| Continut de apa | 74% |
| Nuanta | clar |
| Grad de transmisie a luminii | 99.3% |
| Modulus (Mpa) | 0.35 |
| Raza de curbura | 7.00, 7.30, 7.60, 7.90, 8.20 MM |
| Diametru | 14.20 mm |
| Permeabilitatea la oxigen (DK) | 60.0 x 10-11 @ -3.00DS |
| Transmisibilitatea oxigenului (DK/L) | 41.0 x 10-9 @ -3.00DS |
| Grosime la centru | 0.36 mm @ -3.00DS |
| Grosime pe margini | 0.11 mm |
| Puteri | +10.00 la –20.00 in pasi 0.25DS |
| Cilindru (doar pt toric) | Pana la -7.00DS |
| Ax | oricare |
| Marcaj | Un punct gravat la 2700 |
| Design lentila | Geometria unica a razei de curbura- zona optica sferica cu periferie asferica. Zona anterioara are o zona optica consolidata care confera acuitate vizuala mult imbunatatita, o zona lenticulara speciala pentru stabilitate si margine foarte confortabila Sunt incorporate perforatii pentru a egaliza presiunea dintre suprafata anterioara si cea posterioara a lentilei |
| Ambalaj | 1 lentila in sticluta |

Intretinerea lentilelor

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN).

SOFLEX SH EYE-Q si SH EYE-Q TORIC

Lentila multifocala din silicon hidrogel pentru 3 luni

| SPECIFICATIILE LENTILEI SH EYE-Q si EYE-Q TORIC |  |
| --- | --- |
| Material | FILCON V 3 |
| Continut de apa | 74% |
| Nuanta | clar |
| Grad de transmisie a luminii | 99.3% |
| Modulus (Mpa) | 0.35 |
| Raza de curbura | 8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30, 9.60 mm |
| Diametru | 14.50mm |
| Permeabilitatea la oxigen (DK) | 60.0 x 10-11 @ -3.00DS |
| Transmisibilitatea oxigenului (DK/L) | 40.5 x 10-9 @ -3.00DS |
| Grosime la centru | 0.15 mm @ -3.00DS |
| Zona optica | 8.00 mm @ -3.00DS |
| Puteri | +20.00 la –20.00 in pasi 0.25DS |
| Cilindru (doar pt toric) | Pana la -6.00DS |
| Aditie | Standard pana la +2.25DS High pana la +2.75DS |
| Ax (doar pt toric) | oricare |
| Design lentila | Geometria unica a razei de curbura- zona optica sferica cu periferie asferica. Sh Eye-Q Toric are design toric posterior cu balast prismatic, cu marcaj la 2700 |
| Ambalaj | 1 lentila in sticluta |

Intretinerea lentilelor

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN).