|  | Lant industrial EN 818-2 Diametru za; Pasul [mm]; Li [mm]; Sarcina de lucru [kg]; kg/ml. 6; 18; 7,8; 1120; 0,8. 7; 21; 9,1; 1500; 1,1. 8; 24; 10,4; 2000; 1,4. 10; 30; 13; 3150; 2,2. 13; 39; 16,9; 5300; 3,8. 16; 48; 20,8; 8000; 5,7. 18; 54; 23,4; 10000; 7,3. 20; 60; 26; 12500; 9. 22; 66; 28,6; 15000; 10,9. 26; 78; 33,8; 21200; 15,2. 32; 96; 41,6; 31500; 23. Lant industrial rezistent la tractiune cu za DIN 766 Diametrul [mm]; Pasul [mm]; Latime exterior [mm]; Sarcina de rupere [kgf]; kg/ml. 5; 18,5; 17; 1250; 0,5. 6; 18,5; 20; 1600; 0,75. 8; 24; 26; 3200; 1,35. 9; 27; 30; 4000; 1,8. 10; 28; 34; 5000; 2,25. 11; 31; 36; 6300; 2,7. 13; 36; 44; 8000; 3,8. 14; 41; 49; 9000; 4,4. 16; 45; 54; 12500; 5,8. 18; 50; 60; 16000; 7,3. 20; 56; 67; 20000; 9.. |
| --- | --- |