# SC VINILACRILCONSULT SA

RASNOV,JUD. BRASOV

TEL/FAX: 068-231565;0744322050

| M.C.02 PAG.1 din 1 | FISA TEHNICA NR.1 VIACET DPC 50-18 |
| --- | --- |

# PREZENTARE

Produsul VIACET DPC  50 - 18  este o dispersie apoasa de copolimeri pe baza de acetat de vinil, plastifiat, cu adaos de ingrediente minerale.

UTILIZARE

Produsul VIACET  DPC 50-18 se utilizeaza ca adeziv in industria lemnului atit la cald cit si la rece, cu utilizare manuala sau pe masini automate.

CARACTERISTICI TEHNICE

| CARACTERISTICA | VALOAREA |
| --- | --- |
| Aspect Reziduu uscat,% Dimensiunea (diametrul) particulelor,m Vascozitate la 20°C(cu Hopller) cP Viscozitate la 20º C ( VTO) cP pH Temperatura punctului de alb,°C Rezistenta la desprindere prin forfecare,daN/cm² | dispersie alba, omogena min. 48. 1 - 3 minim 10.000 maxim 16.500 6 - 7 + 8 min 100. |

AMBALARE,DEPOZITARE,TRANSPORT

Se recomanda depozitarea la temperaturi superioare punctului de inghet al apei, la temperaturi de +5 -+ 20°C.A se evita iradierea directa cu raze solare sau incalzirea neuniforma a vaselor de depozitare.

Produsul VIACET DPC 50-18 se livreaza in ambalaje din material plastic de diferite capacitati. Ambalajele vor fi pastrate bine inchise pentru a evita evaporare apei si formarea de pojghite.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite si la temperatura de peste +5°C.

TERMENUL DE GARANTIE al produsului este de 12 luni de la data fabricatiei in conditiile respectarii masurilor de depozitare si transport.