Produs:  Plasă din fibră de sticlă

Fisa tehnica

_____________________________________________________________________________________________

DESCRIERE PRODUS:

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin .

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- rezistentă la acţiunea substanţelor alkaline

- rezistentă la alunecare

- rezistentă la întindere

- fără aditivi de înmuiere

DOMENIU DE UTILIZARE

Plasa de fibra de sticla este o ţesătură din fibră de sticlă rezistentă la  actiunea substanţelor alcaline si la alunecare, pentru producerea de straturi de armare,  respectiv pentru tencuială  armată  la sistemul termoizolant. Ţesătura din fibre de sticlă este utilizată şi în renovarea faţadelor la fabricarea de straturi de armare pentru suporturi masive.

DATE THENICE

Latura ochiului:                                                                              cca 5 x 5 mm

Greutate specifică:                                                                         145 g/m

Rezistenţa la tracţiune:                                                                   > 2000 N/50 mm

Rezistenţa la tracţiune după îmbătrânire:                                       > 1000N / 50 mm

Role de 50 m  împachetate în folie:                                               lăţime 1 m, lungime: 50 m

Forta de rupere de-a lungul urzelii si bataturii,N/mm:

-conditii de laborator :                                                                 32,0±5%

-solutie alcalina(1gNaOH+4gKOH+0,5g Ca(OH)2/1dm³):         ≥ 20

Alungire relativa de-a lungul urzelii si bataturii, la

valorile impuse ale fortei de rupere % :

- conditii de laborator:                                                                 ≤ 3,5

- solutie alcalina(1gNaOH+4gKOH+0,5g Ca(OH )2/1dm³):      ≤ 3,5

Valoarea remanenta a tensiunii

- de-a lungul urzelii:                                                                      0,65±10%

- de-a lungul bataturii:                                                                   0,85±10%

Aderenta intre straturi in cadrul sistemului de termoizolatie          ≥ 0,1

(determinata in starea de aer uscat),MPa

CONDITII DE APLICARE

Termoizolatia nu poate facuta pe timp de ploaie si nici atunci cand temperatura nu se incadreaza intre 5-25 ºC.

AMBALARE

Ambalare: role de 50 m.

TRANSPORTUL SI .DEPOZITARE

Transportul se face fara expuneri la radiatii solare si intemperii, iar depozitarea se face in spatii uscate.